| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 102641 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК E04C1/42 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010134485/03, 18.08.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 18.08.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 18.08.2010 (45) Опубликовано: 10.03.2011 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, 11, кв.3, В.И. Стешину | (72) Автор(ы): Катков Михаил Львович (RU), Козин Николай Алексеевич (RU), Лушер Валерий Ильич (RU) (73) Патентообладатель(и): Катков Михаил Львович (RU), Козин Николай Алексеевич (RU), Лушер Валерий Ильич (RU) |
| --- | --- |

(54) СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Формула полезной модели

1. Строительный блок, выполненный из пеностекла, содержащего SiО2 - 70-73,8%, Аl2O3 - 4-5%, СаО - 6-7%, MgO - 3-3,8%, К2O+Na2O - 13-14%, Fe2О3 - не более 0,2%, с образованными перегородками из стекла порами, имеющими замкнутый контур и поперечный размер от 0,3 до 1,0 мм, с толщиной перегородок, не превышающей 1/3 поперечного размера образуемых ими пор, отличающийся тем, что выполнен в форме уплощенной призмы, на поверхности граней которой имеется, по меньшей мере, один слой керамической теплоизоляции.

2. Строительный блок по п.1, отличающийся тем, что поверх слоя керамической теплоизоляции одного из оснований блока нанесен защитный слой мелкодисперсного материала.

3. Строительный блок по п.1, отличающийся тем, что на грани блока нанесены не менее двух слоев керамической теплоизоляции.

4. Строительный блок по п.3, отличающийся тем, что поверх внешнего слоя керамической теплоизоляции одного из оснований блока нанесен защитный слой мелкодисперсного материала.