| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 106584 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B32B15/08 (2006.01) B29C47/04 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010128398/05, 08.07.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 08.07.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 08.07.2010 (45) Опубликовано: 20.07.2011 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Томилин Олег Борисович (RU), Клякин Алексей Николаевич (RU), Танасейчук Борис Сергеевич (RU), Васин Виктор Алексеевич (RU), Пряничникова Маргарита Константиновна (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) МНОГОСЛОЙНАЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Формула полезной модели

1. Многослойная металлопластиковая труба, включающая слой металла, соединенного с внутренним и внешним слоями из полимера с помощью слоев адгезива, отличающаяся тем, что внешний слой выполнен из полимера, экструдированного с концентратом антипиреновой добавки на основе полиброморганического соединения.

2. Труба по п.1, отличающаяся тем, что содержание антипиреновой добавки составляет 5-10% от массы полимера внешнего слоя.