| Р ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 107326 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F21V15/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011111375/07, 25.03.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.03.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 25.03.2011 (45) Опубликовано: 10.08.2011 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Ашрятов Альберт Аббясович (RU), Борисов Сергей Иванович (RU), Федоренко Анатолий Степанович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ЗАЩИТНОЕ ПЛЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ИСТОЧНИКА СВЕТА (ВАРИАНТЫ)

Формула полезной модели

1 Защитное пленочное покрытие источника света, содержащего колбу с цоколем, сформированное путем последовательного нанесения на всю наружную поверхность колбы и не менее чем на 2/3 высоты цоколя по меньшей мере двух слоев пленкообразующего состава, при этом покрытие выполнено в виде пленки толщиной не менее 5% от толщины колбы, отличающееся тем, что между двумя слоями пленкообразующего состава расположен волокнистый светопрозрачный материал, перемешанный с пленкообразующим составом.

2. Защитное пленочное покрытие источника света, содержащего колбу с цоколем, сформированное путем последовательного нанесения на всю наружную поверхность колбы и не менее чем на 2/3 высоты цоколя по меньшей мере двух слоев пленкообразующего состава, при этом покрытие выполнено в виде пленки толщиной не менее 5% от толщины колбы, отличающееся тем, что между двумя слоями пленкообразующего состава расположен волокнистый светопрозрачный материал в виде сетки.