| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 117467 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК E04B1/76 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2012102837/03, 27.01.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 27.01.2012 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 27.01.2012 (45) Опубликовано: 27.06.2012 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, 11, кв.3, В.И. Стешину | (72) Автор(ы): Катков Михаил Львович (RU), Козин Николай Алексеевич (RU), Лушер Валерий Ильич (RU) (73) Патентообладатель(и): Катков Михаил Львович (RU), Козин Николай Алексеевич (RU), Лушер Валерий Ильич (RU) |
| --- | --- |

(54) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ПЕНОСТЕКЛА

Формула полезной модели

1. Теплоизоляционное покрытие с применением блоков из пеностекла, выполненных в форме уплощенной призмы, отличающееся тем, что для крепления блоков из пеностекла к основанию защищаемой конструкции и между собой использована жидкая керамическая теплоизоляция, при этом на поверхность основания защищаемой конструкции нанесен, по меньшей мере, один слой жидкой керамической теплоизоляции, на который в течение времени, не превышающего время ее полной полимеризации, уложены сплошным слоем блоки из пеностекла с предварительно нанесенным на их боковые грани, по меньшей мере, одним слоем жидкой керамической теплоизоляции, при этом блоки совмещены с основанием защищаемой конструкции и друг с другом плотно, без образования воздушных полостей в жидкой керамической изоляции между нижними гранями блоков и основанием защищаемой конструкции, а также между боковыми гранями смежных блоков, при этом на внешнюю поверхность слоя, образованного блоками из пеностекла, нанесен, по меньшей мере, один слой жидкой керамической теплоизоляции.

2. Теплоизоляционное покрытие по п.1, отличающееся тем, что на внешнюю поверхность слоя, образованного блоками из пеностекла, нанесено не менее двух слоев жидкой керамической теплоизоляции, при этом внешний слой жидкой керамической теплоизоляции нанесен после полной полимеризации материала нижележащего слоя.

3. Теплоизоляционное покрытие по п.1 или 2, отличающееся тем, что на внешний слой керамической теплоизоляции после ее полой полимеризации методом газодинамического напыления нанесен защитный слой мелкодисперсного материала.