|  | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) RU (11) 123041 (13) U1 (51) МПК E04C3/32 (2006.01) (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2012126686/03, 26.06.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 26.06.2012 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 26.06.2012 (45) Опубликовано: 20.12.2012 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, 11, кв.3, В.И. Стешину (72) Автор(ы): Козин Николай Алексеевич (RU), Клечин Дмитрий Александрович (RU) (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "Сюлма" (RU) (54) ДЕКОРИРОВАННАЯ СБОРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛОННА С КОМПЕНСАТОРОМ УСАДКИ Формула полезной модели 1. Декорированная сборная металлическая колонна с компенсатором усадки, содержащая выполненные из труб нижнюю и верхнюю части, к смежным торцам которых приварены изготовленные из металла соответственно нижний и верхний элементы компенсатора усадки, в каждом из которых установлены соосно с их осевыми отверстиями четыре гайки, в которые вворачивается регулировочная шпилька компенсатора усадки с навернутой до ее средней части и закрепленной на шпильке сваркой гайкой, при этом четыре гайки верхнего элемента компенсатора усадки выполнены с правой резьбой, а четыре гайки нижнего элемента компенсатора усадки выполнены с левой резьбой, при этом над верхним элементом компенсатора усадки верхней части колонны установлен узел крепления балок перекрытия, при этом верхняя часть колонны выполнена с капителью, а нижняя часть колонны выполнена с базой, отличающаяся тем, что между капителью и узлом крепления балок перекрытия верхней части колонны и между базой и нижним элементом компенсатора усадки нижней части колонны установлены декоративные деревянные цельноламельные щиты, которые крепятся самонарезающими винтами к металлическим прямоугольным рамкам, закрепленным сваркой на внешней поверхности труб. 2. Декорированная сборная металлическая колонна с компенсатором усадки по п.1, отличающаяся тем, что декоративные деревянные цельноламельные щиты скрепляются между собой самонарезающими винтами. 3. Декорированная сборная металлическая колонна с компенсатором усадки по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что под узлами крепления балок перекрытия верхней части колонны установлен охватывающий компенсатор усадки, изготовленный из деревянных цельноламельных щитов, скрепленных между собой самонарезающими винтами, полый прямоугольный декоративный короб, при этом для обеспечения доступа к компенсатору усадки во время эксплуатации колонны декоративный короб может смещаться вниз вдоль оси колонны и фиксируется в верхнем положении с помощью гвоздей шиферных с завальцованной шляпкой, устанавливаемых через сквозные отверстия в декоративном коробе в отверстия прямоугольной металлической рамки, закрепленной сваркой на верхнем элементе компенсатора. 4. Декорированная сборная металлическая колонна с компенсатором усадки по пп.1-3, отличающаяся тем, что самонарезающие винты установлены в выполненные в деревянных цельноламельных щитах со стороны головок винтов цилиндрические углубления, в которые после завинчивания винтов устанавливаются деревянные цилиндрические шканты. 5. Декорированная сборная металлическая колонна с компенсатором усадки по пп.1-4, отличающаяся тем, что декоративные деревянные цельноламельные щиты выполнены с округлением одного из продольных ребер. |  |