|  | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) RU (11) 124047 (13) U1 (51) МПК H01J61/02 (2006.01) (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2012124593/07, 14.06.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 14.06.2012 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 14.06.2012 (45) Опубликовано: 10.01.2013 Адрес для переписки: 430033, г.Саранск, ул. Гожувская, 40, а/я 40, Е.М. Силкину (72) Автор(ы): Силкин Евгений Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Силкин Евгений Михайлович (RU) (54) ИСТОЧНИК СВЕТА Формула полезной модели Источник света, содержащий сетевой цоколь и сопряженную с ним механически светорассеивающую колбу из оптически прозрачного материала с нанесенным на поверхность или на часть поверхности слоем люминофора или смеси люминофоров, или введенными в объем или в часть объема частицами люминофора или смеси люминофоров, заполненную гексафторидом серы под давлением 0,5÷2 бар, с установленными внутри ультрафиолетовыми или синими светодиодами, светодиодной матрицей или светодиодными матрицами и светоизлучающей колбой из оптически прозрачного материала с инфракрасным покрытием и элементом накала с выводами, соединенным электрически через выводы и светодиоды, светодиодную матрицу или светодиодные матрицы с цоколем, и заполненной рабочим веществом, включающим буферный газ и пары галогенов под давлением 2÷30 бар. |  |