| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2202579 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 C09D5/29, C09D163/00, H01K1/32 |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2001110751/04, 24.04.2001 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.04.2001 (46) Опубликовано: 20.04.2003 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: Светотехника. - М.: Энергоиздат, 1990, № 2, с. 8 и 9. SU 825567 А, 30.04.1981. RU 2071494 C1, 10.01.1997. RU 2171519 C1, 27.07.2001. Адрес для переписки: 430034, г.Саранск, ш. Светотехников, 5, ОАО "Лисма", НТЦ-ССиК, Техническому директору А.И. Коваленко | (71) Заявитель(и): Открытое акционерное общество "Лисма" (72) Автор(ы): Наумова Т.П., Кузнецова Т.И., Коваленко А.И., Духонькин В.А., Игошина Н.Н. (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Лисма" |
| --- | --- |

(54) ЦВЕТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

(57) Реферат:

Изобретение относится к цветовым покрытиям по стеклу и может быть использовано в производстве зеркальных источников света, применяемых в цветомузыкальных установках. Покрытие содержит полимерный лакокрасочный материал, краситель и растворитель; в качестве полимерного материала использован состав из эпоксидной смолы и пиромеллитового диангидрида, в качестве растворителя - состав из ацетона, сольвента и этилцеллозольва, а в качестве красителя - тиразоль желтый или алый, или оранжевый. Определенное соотношение компонентов обеспечивает хорошие цветовые характеристики зеркальных источников света в условиях длительной эксплуатации в цветомузыкальных установках и позволяет расширить ассортимент зеркальных источников света с различной гаммой цветовых покрытий. 1 табл.

Изобретение относится к цветовым покрытиям по стеклу и может быть использовано в производстве зеркальных источников света, применяемых в цветомузыкальных установках.

Известны составы цветовых покрытий для зеркальных источников света, а также ингредиенты, входящие в их составы. (Сырье и полупродукты для лакокрасочных материалов. Под ред. Гольдберга М.М., М., Химия, 1978; Лакокрасочные покрытия. Под ред. Четфильда Х.В., М., Химия, 1968; Гурвич Я.А., Кумок С.Т. Химия и технология промежуточных продуктов и органических красителей. М., Высшая школа, 1968; Коган И.М. Химия красителей. 3-изд. М., 1956).

Наиболее близким к предложенному цветовому покрытию является композиция из трех компонентов: полимерного лакокрасочного покрытия, красителя и растворителя (Журнал "Светотехника", 2, М., Энергоиздат, 1990, с. 8-9).

Недостатком данного состава является несоответствие покрытия техническим требованиям по цветовым характеристикам, несовместимость красителя и пленкообразующего вещества для зеркальных источников света, используемых в цветомузыкальных установках.

Задачей изобретения является создание источников света с заданными цветовыми характеристиками, а также расширение ассортимента зеркальных ламп с цветовым покрытием, устойчивым к длительной эксплуатации в режиме работы цветомузыкальных установок.

Поставленная задача достигается тем, что в цветовом покрытии для источников света, содержащем полимерный лакокрасочный материал, краситель и растворитель, в качестве полимерного материала использован состав из эпоксидной смолы и пиромеллитового диангидрида, в качестве растворителя - состав из ацетона, сольвента и этилцеллозольва, а в качестве красителя - тиразоль желтый или алый, или оранжевый при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

Эпоксидная смола - 5,0 - 17,0

Пиромеллитовый диангидрид - 0,7 - 4,0

Ацетон - 43,0 - 47,8

Этилцеллозольв - 9,5 - 12,0

Сольвент - 8,5 - 11,5

Тиразоль желтый, или алый, или оранжевый - 18,0 - 23,0.

В качестве эпоксидных смол могут быть использованы различные марки смол, в частности Э-49П. В таблице приведены примеры предлагаемого цветового покрытия для источников света.

В таблице приведены примеры предлагаемого цветового покрытия для источников света.

Эпоксидная смола в цветовом покрытии для источников света обеспечивает механическую прочность, причем содержание эпоксидной смолы в составе менее 5,0% снижает механическую прочность покрытия, оно получается тонким, а более 17% - увеличивается вязкость лака.

Пиромеллитовый диангидрид в цветовом покрытии обеспечивает его отверждение, использование его в составе менее 0,7% ведет к снижению влагостойкости покрытия, а более 4,0% - нарушается прозрачность покрытия, что искажает цветовые характеристики источников света.

Раствор из ацетона, сольвента и этилцеллозольва служит как растворитель, обеспечивающий равномерность и скорость высыхания цветового покрытия. Введение в покрытие ацетона менее 43,0% увеличивает время затверждения покрытия, а более 47,8% уменьшает время затверждения покрытия, применение в растворителе сольвента менее 8,5% увеличивает время растворения смолы, а более 11,5% - увеличивает время сушки покрытия.

Использование в растворителе этилцеллозольва менее 9,5% ведет к увеличению времени растворения смолы, а более 12,0% - увеличивает время высыхания покрытия.

Использование тиразоля желтого цвета в указанных пределах с вышеперечисленными ингредиентами дает покрытие желтого цвета, наносимое на зеркальные лампы для цветомузыкальных установок, использование тиразоля алого цвета - покрытие алого цвета, а использование оранжевого тиразоля придает покрытию оранжевый оттенок.

Состав цветового покрытия для зеркальных источников света готовят следующим образом.

Для получения цветового покрытия (100 г) в мас.% вначале готовят состав растворителя, который состоит из ацетона - 46,1, этилцеллозольва - 10,9, сольвента - 10,2. Все указанные компоненты помещают в стеклянную посуду с притертой крышкой, при этом общая масса растворителя составляет 67,2.

Затем готовят лак из смеси эпоксидной смолы - 11,6, пиромеллитового диангидрида - 1,2 и указанного растворителя, общая масса составляет 80,0. Приготовленную смесь оставляют в вытяжном шкафу на сутки для растворения компонентов, предварительно размешав раствор шпателем. Плотность лака - 0,88 г/мл, а вязкость - 11,5 с.

В приготовленный бесцветный лак добавляют 20,0 тиразоля желтого или алого, или оранжевого цвета, т.е. в состав вводят выбранный тиразоль для требуемого цвета, затем перемешивают шпателем и отфильтровывают.

Предложенный состав цветового покрытия используют для наружного покрытия колб зеркальных источников света и наносят известными способами, одним из которых является метод окунания до заданного уровня, после чего лампу сушат на воздухе в течение 30-35 мин, а затем в сушильном шкафу при температуре 200oС в течение 5 мин.

Испытания предложенного цветового покрытия показали, что образующееся на колбах покрытие обеспечивает хорошие цветовые характеристики зеркальных источников света в условиях длительной эксплуатации в цветомузыкальных установках.

Использование предлагаемого изобретения дает значительный экономический эффект, т.к. внедрение этого технического решения позволяет расширить ассортимент зеркальных источников света с различной гаммой цветовых покрытий.

Формула изобретения

Цветовое покрытие для источников света, содержащее полимерный лакокрасочный материал, краситель и растворитель, отличающееся тем, что в качестве полимерного материала использован состав из эпоксидной смолы и пиромеллитового диангидрида, в качестве растворителя - состав из ацетона, сольвента и этилцеллозольва, а в качестве красителя - тиразоль желтый, или алый, или оранжевый при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:

Эпоксидная смола - 5,0-17,0

Пиромеллитовый диангидрид - 0,7-4,0

Ацетон - 43,0-47,8

Этилцеллозольв - 9,5-12,0

Тиразоль желтый, или алый, или оранжевый - 18,0-23,0

Сольвент - 8,5-11,5с