| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2219316 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 E04C1/40 |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2001111195/03, 23.04.2001 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 23.04.2001 (43) Дата публикации заявки: 10.05.2003 (46) Опубликовано: 20.12.2003 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2154135 C1, 10.08.2000. RU 2141405 C1, 20.11.1999. RU 2131501 C1, 10.06.1999. SU 106704 A, 14.04.1956. SU 1617114 A1, 30.12.1990. SU 1041531 A, 15.09.1983. SU 1428825 A1, 07.10.1988. GB 1162518 A, 27.08.1969. US 4551959 A, 12.11.1985. Адрес для переписки: 430000, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева, отдел патентов и стандартов | (71) Заявитель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Открытое акционерное общество "ЖБК-I" (72) Автор(ы): Соломатов В.И., Ерофеев В.Т., Автаев П.И., Меркушкин А.И., Бурнайкин Н.Ф., Митина Е.А., Баргов Е.Г., Грибанова Е.П. (73) Патентообладатель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Открытое акционерное общество "ЖБК-I" |
| --- | --- |

(54) Способ изготовления трехслойной панели

(57) Реферат:

Изобретение относится к строительству, а именно к способу изготовления трехслойных стеновых панелей, и может найти применение при строительстве жилых, производственных и общественных зданий, а также сооружений различного назначения. Техническим результатом является повышение термического сопротивления и водонепроницаемости трехслойных панелей. В способе изготовления трехслойной панели предусмотрено изготовление верхнего крайнего и промежуточного слоев в две стадии при горизонтальном положении, причем нижнего крайнего и промежуточного слоев - одновременно из расслаиваемой при вибрировании легкобетонной смеси, содержащей пористые крупные заполнители, а верхнего крайнего слоя - путем последующего нанесения растворной смеси на промежуточный слой, указанную легкобетонную смесь используют поризованную, вибрирование осуществляют в момент наступления интенсивного вспучивания этой смеси, уложенной по предварительно уложенной в форму облицовке. При этом используют указанную смесь следующего состава, мас.%: керамзит - 54,32, портландцемент - 14,2-14,41, кварцевый песок фракции 0,14-063 мм - 21,5-21,76, суперпластификатор - 0,1-0,19, алюминиевая пудра - 0,05-0,1, вода - остальное. 1 з.п. ф-лы,

Формула изобретения

1. Способ изготовления трехслойной панели путем изготовления верхнего крайнего и промежуточного слоев в две стадии при горизонтальном положении, причем нижнего крайнего и промежуточного слоев - одновременно из расслаиваемой при вибрировании легкобетонной смеси, содержащей пористые крупные заполнители, а верхнего крайнего слоя - последующего нанесения растворной смеси на промежуточный слой, отличающийся тем, что указанную легкобетонную смесь используют поризованную, вибрирование осуществляют в момент наступления интенсивного вспучивания этой смеси, уложенной по предварительно уложенной в форму облицовке.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют поризованную легкобетонную смесь при постоянном значении керамзита, равным 54,32 мас.%, следующего состава, мас.%:

Портландцемент 14,2 - 14,41

Кварцевый песок фракции 0,14-0,63 мм 21,5 - 21,76

Суперпластификатор 0,1-0,19

Алюминиевая пудра 0,05-0,1

Вода Остальное