| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2244694 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 C04B28/26 C04B111:20 |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2003101146/03, 15.01.2003 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 15.01.2003 (43) Дата публикации заявки: 10.07.2004 (46) Опубликовано: 20.01.2005 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: GB 1578203 A, 05.11.1980. SU 146288 A, 16.03.1962. SU 614063 A, 29.05.1978. RU 2109708 C1, 27.04.1998. RU 2040503 C1, 25.07.1995. GB 1153299 A, 29.05.1969. Адрес для переписки: 430000, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарёва, отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Ерофеев В.Т. (RU), Смирнов В.Ф. (RU), Завалишин Е.В. (RU), Богатов А.Д. (RU), Морозов Е.А. (RU), Смирнова О.Н. (RU), Завалишина Е.В. (RU) (73) Патентообладатель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (RU) |
| --- | --- |

(54) СИЛИКАТНАЯ СМЕСЬ

(57) Реферат:

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при изготовлении биостойких строительных материалов и изделий, например мастик, замазок, растворов, изделий ячеистой структуры. Технический результат заключается в повышении биологической стойкости композиций на основе жидкого стекла. Силикатная смесь содержит, мас.%: жидкое стекло 58,8-59,2, кремнефтористый натрий 11,2-11,8, диатомит с удельной поверхностью 3000-3500 см2/г - 17,6-17,7; кварцевый песок с модулем крупности 0,31 - 11,8-11,9. 3 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при изготовлении биостойких строительных материалов и изделий, например мастик, замазок, растворов, изделий ячеистой структуры.

Известна силикатная смесь (см., например, “Рекомендации по изготовлению и проектированию бетонных и армированных конструкций из кислотостойкого бетона”. М., НИИЖБ Госстроя СССР, 1985, С.14), включающая жидкое стекло, кремнефтористый натрий, перлит молотый и кварцевый песок.

Данная силикатная смесь имеет высокие показатели плотности и кислотостойкости, однако характеризуется низкими фунгицидными свойствами.

Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности и достигаемому результату является самоотверждающаяся неорганическая композиция, содержащая функциональную добавку, в т.ч. кремнефтористый натрий, наполнитель - в т.ч. диатомит, заполнитель, в т.ч. кварцевый песок, жидкое стекло и отвердитель - смесь 100 масс.ч. сульфита или тиосульфата кальция, 50-300 масс.ч. силиката кальция, 40-300 масс.ч. оксида цинка и 0-150 масс.ч. неорганического соединения алюминия-оксида, гидроксида или гидратированного оксида. (заявка Великобритани №15782032, С 04 В 19/04, 05.11.1980).

Данная сырьевая смесь обладает недостаточно высокими показателями биостойкости.

Технический результат заключается в повышении биологической стойкости композиций на основе жидкого стекла.

Сущность изобретения заключается в том, что силикатная смесь, включающая жидкое стекло, отвердитель, минеральный наполнитель - диатомит и заполнитель - кварцевый песок, в качестве отвердителя содержит кремнефтористый натрий, при этом диатомит имеет удельную поверхность, равную 3000-3500 см2/г, а кварцевый песок взят с модулем крупности 0,31, при следующем соотношении компонентов смеси, масс.%:

жидкое стекло - 58,8-59,2

кремнефтористый натрий - 11,2-11,8

диатомит - 17,6-17,7

кварцевый песок - 11,8-11,9.

Силикатную смесь готовят следующим образом. Производят весовую дозировку компонентов, образующих силикатную смесь. Затем в чистый смеситель наливают отмеренное количество жидкого стекла. В другом смесителе перемешивают кремнефтористый натрий и диатомит. Далее получившуюся смесь добавляют в жидкое стекло и тщательно перемешивают. Затем в работающий смеситель добавляют кварцевый песок и готовят смесь до получения однородной массы по цвету. Приготовленную смесь укладывают в специальные стальные формы. Уплотняют смесь на виброустановках. Через сутки готовые образцы извлекают из форм и содержат при нормальном атмосферном давлении в течение 28 суток до достижения ими необходимой прочности.

В качестве вяжущего для заявляемой силикатной композиции используют натриевое жидкое стекло с силикатным модулем М 2,88, плотностью =1,42 г/см3. Химический состав, %: SiO2 - 31,1; Na2O - 11,4; H2O - 57,0; ППП - 0,5.

Отвердителем данной композиции является кремнефтористый натрий, количество которого равно 20 масс.ч. на 100 масс.ч. связующего - жидкого стекла.

В качестве наполнителя применяют диатомит - тонкодисперсный кремнезем, имеющий большое практическое значение в промышленности благодаря удельной поверхности (3000-3500 см2/г) и размеру частиц, приближающимся к соответствующим величинам для кремнеземов в коллоидном состоянии. Гранулометрический состав диатомита характеризуется высокой дисперсностью, основная масса зерен (более 90%) имеет крупность не более 0,14 мм. Химический состав, %: SiO2 - 81,3; Аl2О3 - 5,1; Fе2O3 - 2,46; CaO - 1,1; MgO - 0,85; ППП - 9,19.

Мелким заполнителем служит кварцевый песок с Мк=0,31. Химический состав, %: SiO2 - 91,93; Аl2O3 - 5,36; Fе2O3 - 0,56; CaO - 0,04; MgO - 0,9; SO3 - 0,2; ППП - 1,01.

При исследовании предложенной силикатной композиции испытания проводились на образцах 1×1×3 см составов, приведенных в табл.1. Результаты испытаний приведены в табл.2. Испытания на биостойкость проводили в соответствии с ГОСТ 9.049-91 по методам 1 и 3. В качестве тест-организмов использовали следующие виды микромицетов: Aspergillus oryzae (Ahlburg) Cohn; Aspergillus niger vgn Tieghem; Aspergillus terreus Thom; Chaetomium globosum Kunze; Paecilomyces varioti Bainier; Penicillium cyclopium Westling; Penicillium funiculosum Thom; Penicillium chrysogenum Thom; Trichoderma viride. Полученные результаты представлены в табл.3

| Таблица 1 |
| --- |
| Составляющие | Содержание составляющих в составах, маc.%. | Прототип |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жидкое стекло | 60,6 | 59,8 | 59,2 | 58,8 | 58,5 | 58,2 | 57,8 | 26-29 |
| Кремнефтористый натрий | 9,1 | 10,4 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 3-5 |
| Диатомит | 18,2 | 17,9 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | - |
| Кварцевый песок | 12,1 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 27-35 |
| Асбест | - | - | - | - | - | - | - | 36-39 |
| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Состав | Прототип |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Предел прочности на растяжение при трехточечном изгибе, МПа | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 1,9 |
| Предел прочности при одноосном сжатии, МПа | 8,8 | 9,9 | 11,8 | 12 | 9,7 | 8,0 | 5,1 | 15,1 |
| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав | Оценка роста грибов, баллы | Характеристика по ГОСТу |  |  |  |  |  |  |
| метод 1 | метод 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 | Негрибостоек |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 3 | Грибостоек |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | Фунгициден |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | Фунгициден |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | Фунгициден |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | Фунгициден |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | Фунгициден |  |  |  |  |  |

Из результатов табл.2 и 3 следует, что композиции на основе жидкого стекла в зависимости от соотношения компонентов обладают различными показателями прочности и бисстойкости.

Предлагаемая смесь по сравнению с известными решениями имеет наибольшую прочность на растяжение при изгибе и прочность при одноосном сжатии и обладает фунгицидными свойствами. Увеличение содержания отвердителя более 12% при сохранении фунгицидности приводит к уменьшению прочностных показателей.

Формула изобретения

Силикатная смесь, включающая жидкое стекло, отвердитель, минеральный наполнитель – диатомит и заполнитель - кварцевый песок, отличающаяся тем, что в качестве отвердителя содержит кремнефтористый натрий, при этом диатомит имеет удельную поверхность, равную 3000-3500 см2/г, а кварцевый песок взят с модулем крупности 0,31, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Жидкое стекло | 58,8-59,2 |
| --- | --- |
| Кремнефтористый натрий | 11,2-11,8 |
| Диатомит | 17,6-17,7 |
| Кварцевый песок | 11,8-11,9 |