| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2249023 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 C08L61/06, C08L97/02 |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2003112400/04, 25.04.2003 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.04.2003 (43) Дата публикации заявки: 20.10.2004 (46) Опубликовано: 27.03.2005 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: ДОРОНИН Ю.Г., МИРОШНИЧЕНКО С.Н., СВИТКИНА М.М., Синтетические смолы в деревообработке, Москва, Лесная промышленность, 1987, с.49-52, 73-74. RU 2076120 C1, 27.03.1997. SU 1703667 A1, 07.01.1992. Адрес для переписки: 430000, Мордовия, Россия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарёва, отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Черкасов В.Д. (RU), Бузулуков В.И. (RU), Горюнов Е.В. (RU) (73) Патентообладатель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (RU) |
| --- | --- |

(54) ВЯЖУЩЕЕ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано для изготовления древесно-стружечных плит. Вяжущее содержит, мас.%: карбамидоформальдегидную смолу 30-70, продукт обработки лигносульфоната на натриевом основании фильтратом инокулята гриба P.tigrinus при соотношении 3:2 30-70. Также описан способ получения вяжущего, который включает перемешивание компонентов, при этом добавку получают путем обработки лигносульфоната на натриевом основании фильтратом инокулята гриба P.tigrinus при соотношении 3:2 при температурной обработке 60-70°С в течение 2-2,5 часов. Технический результат - увеличение прочности, а также уменьшение токсичности и себестоимости древесно-стружечных плит на основе вяжущего. 2 с.п.ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано, например, для изготовления древесно-стружечных плит.

Известно вяжущее для изготовления древесно-стружечных плит, содержащее карбамидо- или фенолформальдегидную смолу и добавку на основе лигносульфоната [Доронин Ю.Г., Мирошниченко С.Н., Свиткина М.М. Синтетические смолы в деревообработке. - М.: Лесная промышленность, 1987, с.49-52, 73-74].

Однако в древесно-стружечных плитах (ДСтП), полученных на известных вяжущих, возможна замена базового вяжущего (карбамидо- или фенолформальдегидной смолы), без ухудшения физико-механических свойств плит, лигносульфонатом до 30%, кроме этого получаемые ДСтП обладают относительно невысокой прочностью.

Технический результат заключается в увеличении прочности, а также в уменьшении токсичности и себестоимости древесно-стружечных плит на основе вяжущего.

Сущность изобретения заключается в том, что в вяжущем, включающем карбамидоформальдегидную смолу и добавку на основе лигносульфоната, в качестве добавки оно содержит продукт обработки лигносульфоната на натриевом основании фильтратом инокулята гриба P.tigrinus в весовом соотношении 3:2 при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Карбамидоформальдегидная смола 30-70

Продукт обработки лигносульфоната

на натриевом основании фильтратом инокулята

гриба P.tigrinus при соотношении 3:2 30-70

В способе получения вяжущего, содержащего карбамидоформаль-дегидную смолу и добавку на основе лигносульфоната, включающем перемешивание компонентов, добавку получают путем обработки лигносульфоната на натриевом основании фильтратом инокулята гриба P.tigriinus в весовом соотношении 3:2 при температурной обработке 60-70°С в течение 2-2,5 часов.

Пример. Продукт обработки лигносульфоната на натриевом основании фильтратом инокулята гриба P.tigrinus - это однородная густая жидкость, темно-коричневого цвета с плотностью 1235-1250 кг/м3, содержанием сухих веществ 62%. Продукт обработки получают в результате взаимодействия лигносульфоната с фильтратом инокулята гриба P.tigrinus, взятых в соотношении 3:2, при температурной обработке 60-70°С в течение 2-2,5 часов. Образующийся продукт тщательно смешивается с карбамидоформальдегидной смолой и затем полученное вяжущее наносят на древесные частицы. Готовые изделия получают путем прессования при 145-150°С и давлении 5 МПа.

В табл. 1 и 2 приведены составы данного вяжущего и прототипа и физико-механические свойства древесных плит, полученных на основе этих вяжущих.

Древесно-стружечные плиты, изготовленные на основе предложенного вяжущего, имеют высокие показатели прочности. Кроме того, у данных плит наблюдается уменьшение токсичности и себестоимости, т.к. дорогостоящая карбамидоформальдегидная смола заменяется (до 70% по массе) более дешевой и доступной добавкой на основе лигносульфоната.

Формула изобретения

1. Вяжущее, включающее карбамидоформальдегидную смолу и добавку на основе лигносульфоната, отличающееся тем, что в качестве добавки оно содержит продукт обработки лигносульфоната на натриевом основании фильтратом инокулята гриба P.tigrinus в весовом соотношении 3:2 при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Карбамидоформальдегидная смола 30-70

Продукт обработки лигносульфоната

на натриевом основании фильтратом инокулята

гриба P.tigrinus при соотношении 3:2 30-70

2. Способ получения вяжущего, содержащего карбамидоформальдегидную смолу и добавку на основе лигносульфоната, включающий перемешивание компонентов, отличающийся тем, что добавку получают путем обработки лигносульфоната на натриевом основании фильтратом инокулята гриба P.tigrinus в весовом соотношении 3:2 при температурной обработки 60-70°С в течение 2-2,5 ч.