| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2255979 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 C12S3/04, A23K1/12, C12N1/14, B01J19/10 C12N1/14, C12R1:645 |  |  |  |  |  |  |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует. |

| (21), (22) Заявка: 2003112401/13, 25.04.2003 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.04.2003 (43) Дата публикации заявки: 10.02.2005 (46) Опубликовано: 10.07.2005 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: МЯСОЕДОВА Н.М., "Влияние условий культивирования на лигнолитическую активность грибов Ph. chrysogenium и Р. tigrinus", Дисс. канд. биол. наук, Пущино ИБФМ РАН, 1997. RU 2196438 C1, 20.01.2003. ZADRAZIL F., BRUNNERT H. The influence of ammonium nitrate supplementation on degradation and in vitro digestibility of straw colonized by higher fungi. // European J. Appl. Microbiol. Biotechnol. 1980. Vol. 9. P.37-44. Адрес для переписки: 430000, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева, отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Ревин В.В. (RU), Кадималиев Д.А.-О. (RU), Атыкян Н.А. (RU) (73) Патентообладатель(и): Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарёва (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ БИОКОНВЕРСИИ ЛИГНИНА ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к способам утилизации и рационального использования лигнинсодержащего сырья и может быть использовано при делигнификации растительного сырья. Способ осуществляется путем измельчения растительного сырья, затем обработки его ультразвуком частотой 22.0-24.0 кГц в течение 10-15 минут с последующим биологическим воздействием на растительное сырье инокулятом гриба Panus tigrinus BKM F-3616 D в течение 9-14 суток при температуре (+24)-(+26)°С. Способ позволяет ускорить процесс биоконверсии, повысить питательную ценность растительного сырья, утилизировать лигнин лигноцеллюлозных отходов. 1 табл.

Изобретение относится к способам утилизации и рационального использования лигнинсодержащего сырья и может быть использовано при делигнификации растительного сырья.

Известен способ биоконверсии лигнина древесины, заключающийся в том, что в древесные опилки березы и сосны вносят инокулят лигнинразрушающего гриба Р. tigrinus. Опилки тщательно перемешивают, помещают в камеру и производят ферментацию при 25-30°С в присутствии воздуха и нормальном атмосферном давлении в течение 9-14 суток (Мясоедов Н.М. Влияние условий культивирования на лигнолитическую активность грибов Ph.chrysogenium и P.tigrinus. Дисс. Канд.биол.наук. Пущино: ИБФМ РАН, 1997).

Недостатком данного способа является низкая скорость разрушения лигнина, что приводит к большой продолжительности процесса ферментации и, как следствие, высокому содержанию лигнина в конечном материале.

Технический результат заключается в ускорении процесса биоконверсии, повышении питательной ценности растительного сырья, а также утилизации лигнина лигноцеллюлозных отходов.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе биоконверсии лигнина отходов растительного сырья, включающем измельчение растительного сырья, биологическое воздействие инокулятом гриба Р. tigrinus BKM F-3616 D в течение 9-14 суток при температуре (+24)-(+26)°С, перед биологическим воздействием проводят обработку растительного сырья ультразвуком частотой 22,0-24,0 кГц в течение 10-15 мин.

Способ осуществляют следующим образом. Сухие растительные остатки - древесные опилки, щепу или солому измельчают до размера частиц 0,5-1,0 см, обрабатывают ультразвуком частотой 22,0-24,0 кГц в течение 10-15 мин, стерилизуют при 160°С и вносят инокулят лигнолитического гриба Р. tigrinus BKM F-3616 D из расчета на 1 кг субстрата 4000 мл инокулята, и производят ферментацию при 24-26°С в присутствии воздуха и при нормальном атмосферном давлении в течение 9,0-14,0 суток.

В контрольных, необработанных ультразвуком березовых и сосновых опилках, под воздействием гриба убыль лигнина составил 41-43% и 31-33% соответственно. Это на 15-20% ниже, чем в опилках, подвергнутых предварительной обработке ультразвуком.

Убыль лигнина определялась следующим образом. В качестве контроля использовали необработанный и обработанный ультразвуком субстрат, в которых определяли содержание лигнина по Задразилу (Zadrazil F., Brunnert H. The influence of ammonium nitrate supplementation on degradation and in vitro digestibility of straw colonized by higher fungi. // European J. Appl. Microbiol. Biotechnol. 1980. Vol. 9. P.37- 44). Полученную величину принимали за 100%. Далее тем же методом определяли содержание лигнина в субстратах в процессе культивирования гриба и определяли убыль лигнина по разнице между его содержанием до и после роста грибной культуры.

Параметры способа обработки растительного сырья и ступень деградации лигнина приведены в таблице

| Таблица |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка | Продолжительность обработки ультразвуком, мин | Продолжительность ферментации, сут | Убыль лигнина, % |  |
|  |  |  | Береза | Сосна |
| Ультразвук 22-24 кГц + P.tigrinus BKM F-3616 D | Без обработки | 9-14 | 37,8-40,8 | 29,2-31,7 |
|  | 5 | 9-14 | 42,4-43,2 | 33,6-34,9 |
|  | 10 | 9-14 | 48,2-51,1 | 36,0-41,0 |
|  | 15 | 9-14 | 49,0-51,8 | 36,3-41,8, |
| По известному способу, P.tigrinus 144 | Без обработки | 9-14 | 22,5-24,0 | - |

Формула изобретения

Способ биоконверсии лигнина отходов растительного сырья, включающий измельчение, биологическое воздействие инокулятом лигнолитического гриба Р. tigrinus BKM F-3616 D в течение 9,0-14,0 суток при температуре 24-26°С, отличающийся тем, что перед биологическим воздействием проводят обработку растительного сырья ультразвуком с частотой 22-24 кГц в течение 10-15 мин.