| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2280061 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C09K3/10 (2006.01) C09D5/34 (2006.01) C08L63/02 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2004102543/04, 28.01.2004 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 28.01.2004 (43) Дата публикации заявки: 10.07.2005 (46) Опубликовано: 20.07.2006 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2131855 C1, 20.06.1999. SU 552349, 30.03.1977. JP 2002145989, 22.05.2002. Адрес для переписки: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Смирнов Василий Филиппович (RU), Черушова Наталья Владимировна (RU), Богатов Андрей Дмитриевич (RU), Морозов Евгений Анатольевич (RU), Митина Елена Александровна (RU), Смирнова Ольга Николаевна (RU), Касимкина Мария Михайловна (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ЗАМАЗКА

(57) Реферат:

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в качестве прослоек при изготовлении полов из штучных материалов, а также направлено на повышение химической стойкости в растворе серной кислоты и придание фунгицидных свойств. Заявленный технический результат достигается за счет того, что замазка содержит эпоксидную смолу, отвердитель - полиэтиленполиамин, растворитель - смесь растворителей: ацетон, этилцеллюзольв, бутилацетат, бутиловый спирт, толуол в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:5 и наполнитель - черную сажу, и дополнительно дибутилфталат и сульфат меди. 3 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в качестве прослоек при изготовлении полов из штучных материалов.

Известны составы полимерных композиций на основе эпоксидных связующих, используемых для применения в качестве замазок при изготовлении полов из штучных материалов (см., например: Химически стойкие мастики, замазки и бетоны на основе термореактивных смол/ Н.А.Мощанский, И.Е.Путляев, Е.А.Пучнина и др. М.: Изд-во литературы по строительству. 1968. 184 с.).

Однако такие составы имеют недостаточно высокую стойкость в кислотах и малое биологическое сопротивление в среде мицелиальных грибов.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является замазка на основе полимерминерального раствора (патент RU № 2131855, кл. С 04 В 26/14, опубл. 20.06.99 г.), включающая эпоксидную смолу; отвердитель - смесь полиэтиленполиамина и кубовых остатков этилкарбитола; растворитель - эфиральдегидную фракцию; наполнитель - тонкомолотый перлит.

Недостатком состава известной замазки является недостаточно высокий показатель стойкости в растворе серной кислоты и биостойкости.

Технический результат заключается в повышении химической стойкости в растворе серной кислоты и придании фунгицидных свойств.

Сущность изобретения заключается в том, что замазка, включающая эпоксидную смолу, отвердитель - полиэтиленполиамин, растворитель и наполнитель, в качестве растворителя содержит смесь растворителей: ацетон, этилцеллюзольв, бутилацетат, бутиловый спирт, толуол в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:5, дополнительно дибутилфталат и сульфат меди, а в качестве наполнителя - черную сажу, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| эпоксидная смола | 10÷16; |
| --- | --- |
| полиэтиленполиамин | 1,1÷1,7; |
| смесь растворителей: ацетон, |  |
| этилцеллюзольв, бутилацетат, |  |
| бутиловый спирт, толуол |  |
| в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:5 | 1,0÷1,6; |
| дибутилфталат | 1,2÷1,8; |
| сульфат меди | 0,8÷1,4; |
| черная сажа | остальное. |

Эпоксидные смолы, полученные на основе дифенилпропана, называются диановыми, которые выпускаются следующих марок: ЭД-16, ЭД-20, Э-40, Э-41, Э-233Р, Э-44, Э-49, Э-205 и т.д. (ГОСТ 10587-84 для эпоксидной смолы марки ЭД-20).

Способ изготовления замазки заключается в следующем. Производят весовую дозировку компонентов, образующих замазку. Затем в чистый смеситель наливают отмеренное количество эпоксидной смолы, например, марки ЭД-20 и добавляют необходимое количество смеси растворителей: ацетон, этилцеллюзольв, бутилацетат, бутиловый спирт, толуол в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:5 перемешивают, добавляют отмеренное количество дибутилфталата, перемешивают, затем в работающий смеситель постепенно во время перемешивания добавляют сульфат меди и черную сажу, в последнюю очередь добавляют полиэтиленполиамин и смесь тщательно перемешивают до получения массы однородной по цвету. Приготовленную смесь укладывают в специальные стальные формы. Уплотняют смесь на виброустановках. Через сутки готовые образцы извлекают из форм и термообрабатывают при температуре 80°С в течение 8 часов.

При исследовании предложенной замазки испытания проводились на образцах нижеследующих составов (табл.1).

| Таблица 1 |
| --- |
| Составляющие | Составы замазок, % по массе |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Эпоксидная смола ЭД-20 | 13,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 |
| Полиэтиленполиамин |  | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |

| Смесь растворителей:ацетон, этилцеллюзольв, бутилацетат, бутиловый спирт, толуол в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:5 | - | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дибутилфталат | - | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| Сульфат меди |  | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| Черная сажа |  | 87,3 | 85,9 | 83,1 | 80,3 | 77,5 | 76,1 |
| Смесь полиэтиленполиамина и кубовых остатков этилкарбитола | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Эфиральдегидная фракция | 1,75 |  |  |  |  |  |  |
| Тонкомолотый перлит | 83,75 |  |  |  |  |  |  |

Результаты физико-механических испытаний приведены в табл.2.

| Таблица 2 |
| --- |
| Показатели | Состав |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Призменная прочность при сжатии, МПа | 90,0 | 88,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 90,0 | 82,0 |
| Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа | 45,0 | 42,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 41,0 | 36,0 |
| Коэффициент химической стойкости после 6 месяцев экспозиции после выдерживания в 10% растворе серной кислоты | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,71 |

Испытания на биостойкость проводят по ГОСТ 9.049-91 методом 1 и 3. В качестве тест организмов используют следующие виды плесневых грибов: Aspergillus niger; A. flavus; A. terreus; Penicillium cyclopium; P. füniculosum; P. chrysogenum; Paecilomyces varioti; Chaetomium globosum; Trichoderma viride. Полученные результаты представлены в табл.3.

| Таблица 3 |
| --- |
| Состав | Рост грибов в баллах по методу | Характеристика биостойкости по ГОСТ 9.049-91 |
|  | 1 | 3 |  |
| 1 | 3 | 5 | Негрибостойкий |
| 2 | 1 | 2 | Грибостойкий |
| 3 | 0 | 0 | Фунгицидный |
| 4 | 0 | 0 | Фунгицидный |
| 5 | 0 | 0 | Фунгицидный |
| 6 | 0 | 0 | Фунгицидный |
| 7 | 0 | 0 | Фунгицидный |

Из результатов табл.2 и 3 следует, что составы замазок в зависимости от соотношения компонентов обладают различными показателями прочности и биостойкости.

Предлагаемый состав замазки по сравнению с известными решениями имеет более высокую призменную прочность, прочность на растяжение при изгибе и обладает фунгицидными свойствами.

Формула изобретения

Замазка, включающая эпоксидную смолу, отвердитель - полиэтиленполиамин, растворитель и наполнитель, отличающаяся тем, что она содержит в качестве растворителя смесь растворителей: ацетон, этилцеллюзольв, бутилацетат, бутиловый спирт, толуол в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:5, дополнительно дибутилфталат и сульфат меди, а в качестве наполнителя - черную сажу, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Эпоксидная смола | 10-16 |
| --- | --- |
| Полиэтиленполиамин | 1,1-1,7 |
| Смесь растворителей: ацетон, |  |
| этилцеллюзольв, бутилацетат, |  |
| бутиловый спирт, толуол |  |
| в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:5 | 1,0-1,6 |
| Дибутилфталат | 1,2-1,8 |
| Сульфат меди | 0,8-1,4 |
| Черная сажа | Остальное |