| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2296111 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C04B26/26 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2005100395/03, 11.01.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.01.2005 (43) Дата публикации заявки: 20.06.2006 (46) Опубликовано: 27.03.2007 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2161141 C1, 27.12.2000. RU 2137792 C1, 20.09.1999. SU 1514737 A1, 15.10.1989. SU 887515 A, 07.12.1981. Адрес для переписки: 430000, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Смирнов Василий Филиппович (RU), Шишкин Виктор Николаевич (RU), Ликомаскин Александр Иванович (RU), Пронькин Сергей Петрович (RU), Петрунин Дмитрий Алексеевич (RU), Шаров Валерий Григорьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) МАСТИКА

(57) Реферат:

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при изготовлении биостойких строительных материалов и изделий, например мастик, асфальтовых бетонов и растворов. Технический результат: повышение биологической стойкости композиций на основе битума. Мастика включает битум, наполнитель в виде известняка и в качестве добавки смолу древесную с содержанием фенолов, равным 50-60%, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.: битум - 47,5-72,5; смола древесная с содержанием фенолов, равным 50-60% - 2,5-27,5; известняк - остальное. 3 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при изготовлении биостойких строительных материалов и изделий, например мастик, асфальтовых бетонов и растворов.

Известна мастика, включающая битум и наполнитель (см., "Технология строительных материалов" / И.А.Рыбьев, А.С.Владычин, Е.П.Казеннова и др.).

Данная смесь имеет недостаточно высокие показатели физико-механических свойств.

Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности является мастика, включающая битум, в качестве наполнителя ксилол, в качестве добавки хлорсульфированный полиэтилен, а также фенольное основание Манниха (SU №1514737, МПК - 4, С 04 В 26/26, опубл. 15.10.89).

Недостатком известного состава мастики является недостаточная биостойкость.

Технический результат заключается в повышении биологической стойкости композиций на основе битума.

Сущность изобретения заключается в том, что мастика, включающая битум, добавку и наполнитель, содержит в качестве добавки смолу древесную, а в качестве наполнителя известняк при следующем соотношении компонентов, мас. ч.:

| Битум | 47,5-72,5 |
| --- | --- |
| Смола древесная | 2,5-27,5 |
| Известняк | остальное |

Известняк имеет следующий состав: СаО - 54,14%, SiO2 - 1,35%, AlO3+TiO2 - 0,45%, MgO - 0,44%, Fe2O3 - 0,25%, P2O5 - 0,0,19%, SO3 - 0,01%, MnO - 0,009%, п.п.п. - 42,7%. Дисперсность известняка: мельче 1,25 мм 100%, мельче 0,315 мм 90%, мельче 0,07 мм 70%.

Смола древесная - сложная смесь органических соединений, образующихся при пиролизе древесины. Молекулярная масса от 100 до 8000. Состав смолы древесной: 50-60% - фенолов; 20-30% - нейтральных веществ (углеводородов, полных эфиров фенола, циклических альдегидов, кетонов, спиртов); 20-40% - высокомолекулярных фенолокислот; 5-15% - летучих жирных кислот.

Мастику готовят следующим образом. Производят весовую дозировку компонентов, образующих смесь. Затем в чистый смеситель, обеспечивающий возможность подогрева до 160°С, наливают отмеренное количество разогретого битума, доводят температуру до 120-140°С. Смолу древесную в отдельной емкости тщательно перемешивают и затем приливают в необходимом количестве в смеситель с битумом. Получившуюся массу интенсивно перемешивают в течение 5 мин, не допуская бурного вспенивания. Затем к данной смеси добавляют требуемое количество наполнителя - известняка. Далее смесь разливают в жестяную или бумажную тару и охлаждают.

При исследовании предложенной мастики испытания проводились с использованием составов, приведенных в табл.1. Результаты испытаний приведены в табл.2. Испытания на биостойкость проводили в соответствии с ГОСТ 9.049-91 по методам 1 и 3. В качестве тесторганизмов использовали следующие виды микромицетов: Aspergillus oryzae (Ahlburg) Cohn; Aspergillus niger vgn Tieghem; Aspergillus terreus Thorn; Chaetomium globosum Kunze, Paecilomyces varioti Bainier; Penicillium cyclopium Westling; Penicillium ftmiculosum Thorn; Penicillium chrysogenum Thorn; Trichoderma viride. Полученные результаты представлены в табл.3

| Таблица 1 |
| --- |
| Составляющие | Содержание составляющих в составах, мас.ч. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | прототип |
| Битум | 47,5 | 50 | 60 | 70 | 72,5 | 12,5 |
| Известняк | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | - |
| Смола древесная лиственных пород | 27,5 | 25 | 15 | 5 | 2,5 | - |
| Хлорсульфированный полиэтилен | - | - | - | - | - | 13,5 |
| Ксилол | - | - | - | - | - | 74,0 |

| Таблица 2 |
| --- |
|  | Составы |
| показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | прототип |
| Водопо- |  |  |  |  |  |  |
| глощение, | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 2,2 |
| г/м2 |  |  |  |  |  |  |
| Биостой- |  |  |  |  |  |  |
| кость, бал- |  |  |  |  |  |  |
| лы |  |  |  |  |  |  |
| 15 дней | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 30 дней | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |

| Таблица 3 |
| --- |
| Состав | Оценка роста грибов, баллы | Характеристика по ГОСТу |
|  | Метод 1 | Метод 3 |  |
| 1 | 0 | 3 | Грибостоек |
| 2 | 0 | 3 |  |
| 3 | 0 | 4 |  |
| 4 | 3 | 5 | Негрибостоек |
| 5 | 4 | 5 |  |
| Прототип | 2 | 3 | Негрибостоек |

Из результатов табл.2 следует, что композиции на основе битума с использованием добавки древесной смолы имеют повышенные показатели биостойкости. Уменьшение содержания смолы менее 5% приводит к снижению биостойкости вяжущего. Увеличение содержания древесной смолы более 25% ведет к ухудшению физико-механических свойств мастики.

Формула изобретения

Мастика, включающая битум, наполнитель в виде известняка и добавку, отличающаяся тем, что в качестве добавки она содержит смолу древесную с содержанием фенолов, равным 50-60%, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

| Битум | 47,5-72,5 |
| --- | --- |
| Смола древесная |  |
| с содержанием фенолов, равным 50-60% | 2,5-27,5 |
| Известняк | Остальное |