| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2297991 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C04B28/02 (2006.01) C04B111/20 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2005133842/03, 01.11.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 01.11.2005 (46) Опубликовано: 27.04.2007 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: DE 3930456 A1 21.03.1991. SU 1655943 A1, 15.06.1991. RU 2099304 C1, 20.12.1997. GB 27241 A, 01.12.1904. GB 832098 A, 06.04.1960. Адрес для переписки: 430000, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Селяев Владимир Павлович (RU), Куприяшкина Людмила Ивановна (RU), Болдырев Александр Александрович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ

(57) Реферат:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может найти применение при приготовлении строительных растворов, используемых для кладки блоков из ячеистых бетонов. Технический результат - повышение коэффициента конструктивного качества и водоудерживающей способности. Сухая строительная смесь, включающая цемент, известь, песок, в качестве наполнителя содержит предварительно измельченный и высушенный до постоянной массы диатомит при следующем соотношении компонентов, в мас.%: цемент 25-30, известь 4-6, диатомит 20-30, песок остальное. 2 табл.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может найти применение в качестве строительных растворов для кладки блоков из газо-, поно- и ячеистых бетонов.

Известно несколько видов строительных растворов для кладки блоков из газо-, поно- и ячеистых бетонов. Как правило, они включают минеральное вяжущее и различные добавки. Однако применение добавок, наряду с улучшением пластических свойств растворов, приводит к значительному удорожанию сухих строительных смесей. Кроме того, аналогичные отечественные добавки не могут использоваться в сухих смесях ввиду производства их в виде дисперсий, а известные сухие пластификаторы типа С-3 в растворах с повышенным содержанием воды не оказывают требуемого влияния на технологические свойства растворной смеси.

Вместе с тем, существует иной путь повышения водоудерживающей способности кладочного раствора, который сводится к применению в составе сухих строительных смесей тонкодисперсных наполнителей. Это позволяет не только получить требуемые физико-механические характеристики раствора при эксплуатации, но и требуемые свойства на период проведения кладочных работ. Кроме того, при этом исключается использование специальных добавок, снижается стоимость производимой сухой строительной смеси.

Наиболее близким техническим решением является строительная смесь, включающая в мас.%: в качестве вяжущего - гидравлическое вяжущее 10-28; гашеную известь 5-20; в качестве легкого наполнителя - гранулированный силикат кальция 10-60; в качестве заполнителя - классифицированный песок до 55, и другие добавки (см. DE, заявка 3930458, кл. С04В 28/02, опубл. 21.03.1991).

Недостатком данного состава является недостаточно высокая водоудерживающая способность, необходимая для кладки блоков из газо-, поно- и ячеистых бетонов. Кроме того, получение гранулированного силиката кальция требует дополнительных финансовых затрат.

Технический результат заключается в повышении водоудерживающей способности смеси.

Технический результат достигается тем, что сухая строительная смесь, включающая цемент, известь и песок, в качестве наполнителя содержит предварительно измельченный и высушенный до постоянной массы диатомит при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Цемент | 25-30 |
| --- | --- |
| Известь | 4-6 |
| Диатомит | 20-30 |
| Песок | остальное |

Введение наполнителя приводит к стабилизации цементного теста - заполнению пространства между зернами цемента, увеличению числа контактов между ними, при этом возрастают силы сцепления между частицами, что значительно уменьшает возможность расслоения растворной смеси. Увеличение интенсивности сил взаимодействия между частицами, повышение плотности упаковки приводит к увеличению способности удерживать воду в цементном тесте. При замене части цемента диатомитом происходит адсорбирование частиц наполнителя на поверхности цемента и заполнителя и связывание их между собой. В результате увеличиваются силы притяжения между цементом и заполнителем, что приводит к увеличению наибольшей пластической вязкости.

Для испытания сухой смеси из указанного состава готовят строительный раствор, водотвердое отношение принимают 0,6. Испытания производят на образцах - кубах размером 70,7×70,7×70,7 мм, твердевших в нормальных условиях в течение 28 суток. Технические характеристики и составы сухих строительных смесей приведены в табл.1 и 2.

| Таблица 1 |
| --- |
| Состав | Соотношение компонентов в мас.%: |
|  | цемент | известь | диатомит | диатомит | гранулированный силикат кальция |
| 1 | 25 | 5 | 30 | 40 | - |
| 2 | 27,5 | 5 | 25 | 42,5 | - |
| 3 | 30 | 5 | 20 | 45 | - |
| 4 | 25 | 5 | 20 | 50 | - |
| Прототип | 20 | 10 | - | 50 | 20 |
| Таблица 2 |
| Технические характеристики | Состав |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | известный по прототипу |
| Водоудерживающая способность, % | 98 | 96 | 94 | 94 | 82 |
| Средняя плотность, кг/м3 | 1400 | 1450 | 1480 | 1470 | 1500 |
| Прочность при сжатии, МПа | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |

Из анализа данных видно, что описываемые сухие строительные смеси обеспечивают получение легких строительных растворов с повышенной водоудерживающий способностью.

Формула изобретения

Сухая строительная смесь, включающая цемент, известь, песок, наполнитель, отличающаяся тем, что в качестве наполнителя она содержит предварительно измельченный и высушенный до постоянной массы диатомит при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Цемент | 25-30 |
| --- | --- |
| Известь | 4-6 |
| Диатомит | 20-30 |
| Песок | Остальное |