| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2308430 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C04B26/26 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2005105105/03, 24.02.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.02.2005 (43) Дата публикации заявки: 10.08.2006 (46) Опубликовано: 20.10.2007 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 1530605 A1, 23.12.1989. SU 1838322 A3, 30.08.1993. АБРАМЗОН А.А. Поверхностно-активные вещества. Справочник. - Л.: Химия, 1979, с.295-298. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. ГОСТ 9128-84. - М: 1984. Адрес для переписки: 430000, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Петрунин Дмитрий Алексеевич (RU), Смирнов Василий Филиппович (RU), Ликомаскин Александр Иванович (RU), Пронькин Сергей Петрович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ

(57) Реферат:

Изобретение относится к составам асфальтобетонных смесей и может быть использовано для покрытий автомобильных дорог. Технический результат: повышение биологической стойкости асфальтобетонного покрытия. Асфальтобетонная смесь включает битум, минеральный порошок, природный песок, щебень и добавку - четвертичное аммониевое соединение на основе смоляных кислот при следующем соотношении компонентов (% по массе): битум - 6,5-7,4, минеральный порошок - 11,71-12,35, природный песок - 15,1-16,6, четвертичное аммониевое соединение на основе смоляных кислот - 0,59-0,65, щебень - остальное. 3 табл.

Изобретение относится к составам асфальтобетонных смесей и может быть использовано для покрытий автомобильных дорог.

Известна асфальтобетонная смесь (см., например, "Дорожный асфальтобетон" / Л.Б.Гезенцвей, Н.В.Горелышев, А.М.Богуславский, И.В.Королев), включающая битум, минеральный заполнитель (смесь щебня, песка и наполнителя) и добавку, улучшающую адгезию.

Данная смесь имеет недостаточно высокие показатели физико-механических свойств.

Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности является асфальтобетонная смесь, включающая битум, природный песок, минеральный порошок, щебень, а в качестве добавки отходы производства фенопластов (SU 1530605, МПК 4 С04В 26/26, опубл. 23.12.89).

Недостатком указанной смеси является недостаточная биостойкость. Технический результат заключается в повышении биологической стойкости асфальтобетонного покрытия.

Сущность изобретения заключается в том, что асфальтобетонная смесь, включающая битум, минеральный порошок, природный песок, добавку и щебень, в качестве добавки содержит четвертичное аммониевое соединение на основе смоляных кислот при следующем соотношении компонентов (% по массе):

| Битум | 6,5-7,4 |
| --- | --- |
| Минеральный порошок | 11,71-12,35 |
| Природный песок | 15,1-16,6 |
| Четвертичное аммониевое соединение на основе |  |
| смоляных кислот | 0,59-0,65 |
| Щебень | остальное |

Асфальтобетонную смесь готовят следующим образом. Производят весовую дозировку компонентов, образующих смесь. Растворенную в воде добавку - четвертичное аммониевое соединение на основе смоляных кислот, например Биоцик Т марка БТ-20 - дегидроабиетил-4-карбонилэтоксидиметлэтиламмоний бромид (ТУ 2453-012-25588394-2005), добавляют к минеральному порошку, перемешивают до образования однородной массы, выпаривают воду, высушивают до постоянной массы и охлаждают. Обработанный четвертичным аммониевым соединением на основе смоляных кислот минеральный порошок, природный песок, щебень, битум загружают в смеситель и приготавливают асфальтобетонную смесь по стандартной технологии.

При исследовании предложенной асфальтобетонной смеси испытания проводились с использованием составов, приведенных в табл.1. Результаты испытаний приведены в табл.2. Испытания на биостойкость проводили в соответствии с ГОСТ 9.049-91 по методам 1 и 3. В качестве тест-организмов использовали следующие виды микромицетов: Aspergillus niger van Tieghem; Aspergillus terreus Thorn; Aspergillus oryzae (Ahlburg) Cohn; Chaetomium globosum Kunze; Paecilomyces varioti Bainier; Penicillium cyclopium Westling; Penicillium finiculosum Thorn; Penicillium chrysogenum Thorn; Trichoderma viride. Полученные результаты представлены в табл.3.

| Таблица 1 |
| --- |
| Составляющие | Содержание составляющих в составах, мас.% | Прототип |
|  | Состав №1 | Состав №2 | Состав №3 | Состав №4 | Состав №5 |  |
| Битум | 7,6 | 7,4 | 7,0 | 6,5 | 5,7 | 5,7 |
| Минеральный порошок | 12,37 | 12,35 | 12,08 | 11,71 | 10,15 | 8,5 |
| Природный песок | 16,8 | 16,6 | 16,0 | 15,1 | 14,7 | 23,6 |
| Щебень | 62,5 | 63,0 | 64,3 | 66,1 | 68,9 | 61,3 |
| Биоцик Т | 0,73 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,55 | - |
| Отходы производства фенопластов | - | - | - | - | - | 0,9 |

| Таблица 2 |
| --- |
| Свойства | Составы | Прототип |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |  |
| Плотность, г/см3 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,28 | 0,28 | - |
| Водонасыщение, % | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,84 |
| Набухание, % | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
| Предел прочности |  |  |  |  |  |  |
| на сжатие, МПа, |  |  |  |  |  |  |
| при |  |  |  |  |  |  |
| 50°С | 0,91 | 1,29 | 1,26 | 1,24 | 1,23 | 1,9 |
| 20°С | 2,1 | 3,92 | 3,88 | 4,08 | 3,95 | 3,4 |
| 0°С | 10,5 | 8,86 | 8,90 | 8,75 | 7,60 | - |
| Предел прочности на растяжение при расколе, при 0°С, МПа | 2,44 | 2,95 | 2,84 | 3,10 | 2,60 | - |
| Коэффициент водостойкости | 0,89 | 0,9 | 0,9 | 0,91 | 0,89 | 0,94 |

| Таблица 3 |
| --- |
| Состав | Оценка роста грибов, баллы | Характеристика по ГОСТ |
|  | Метод 1 | Метод 3 |  |
| 1 | 1 | 4 | Грибостоек |
| 2 | 1 | 4 |  |
| 3 | 1 | 4 |  |
| 4 | 2 | 4 |  |
| 5 | 3 | 5 | Негрибостоек |
| Прототип | - | - | - |

Оптимальное содержание биоцидной добавки - четвертичного аммониевого соединения на основе смоляных кислот составляет (в % по массе) 0,59-0,65, при составе других компонентов: битум 6,5-7,4; минеральный порошок 11,71-12,35; природный песок 15,1-16,6; щебень - остальное. Уменьшение содержания добавки (в % по массе) менее 0,59 приводит к снижению биостойкости асфальтобетонной смеси. Увеличение содержания добавки (в % по массе) более 0,65 ведет к ухудшению физико-механических свойств асфальтобетонной смеси.

Формула изобретения

Асфальтобетонная смесь, включающая битум, минеральный порошок, природный песок, добавку и щебень, отличающаяся тем, что в качестве добавки содержит четвертичное аммониевое соединение на основе смоляных кислот при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Битум | 6,5-7,4 |
| --- | --- |
| Минеральный порошок | 11,71-12,35 |
| Природный песок | 15,1-16,6 |
| Четвертичное аммониевое соединение |  |
| на основе смоляных кислот | 0,59-0,65 |
| Щебень | Остальное |