| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2358933 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C04B28/00 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2008105237/03, 11.02.2008 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.02.2008 (46) Опубликовано: 20.06.2009 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2060238 С1, 20.05.1996. SU 1692720 A1, 23.11.1993. RU 2304043 C1, 10.08.2007. US 4900359, 13.02.1990. Адрес для переписки: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственности | (72) Автор(ы): Селяев Владимир Павлович (RU), Митрошин Игорь Александрович (RU), Куприяшкина Людмила Ивановна (RU), Зазулин Сергей Александрович (RU), Банкетова Екатерина Валерьевна (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЯЧЕИСТОЙ СТРУКТУРЫ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области изготовления строительных материалов. Способ включает получение суспензии путем перемешивания диатомита и цемента в соотношении 3:7 с последующим затворением полученной твердой смеси водой в соотношении 1:1. Полученную суспензию помещают в несъемную опалубку, выполненную из бумаги, пропитанной антипиреном, и пропускают ее через СВЧ-печь в течение 60-120 сек. Технический результат заключается в увеличении прочности получаемого материала, уменьшении энергозатрат при осуществлении способа и снижении себестоимости получаемого материала. 1 ил.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении вспученного силикатного материала различных видов и форм: плит, блоков, гранул и т.п., которые могут быть применены как сыпучий теплоизоляционный материал, а также при изготовлении других изделий, например слоистых стеновых панелей, фильтров.

Известен способ изготовления вспученного силикатного материала (RU 2060238, МПК-6 С04В 28/24, С04В 111:40, опубл 20.05.1996), которое предусматривает приготовление смеси жидкого стекла и добавки с последующим введением желатинизирующего агента эталона, укладку вспученной смеси в форму, выдержку в течение 24 ч и вспучивание полученного сырья при нагреве в СВЧ-печи.

Недостатками известного способа являются: в отсутствии конвейерного способа производства, что уменьшает производительность продукции, длительность обработки сырца в СВЧ-поле; применение дорогостоящих растительных масел и других компонентов на основе двухкальциевого силиката.

Технический результат заключается в увеличении прочности получаемого материала, уменьшении энергозатрат, снижении себестоимости выпускаемой продукции.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе получения ячеистой структуры, включающем получение суспензии с последующим ее вспучиванием при нагреве в СВЧ-печи, суспензию получают путем перемешивания диатомита и цемента в соотношении 3:7 с последующим затворением полученной твердой смеси водой в соотношении 1:1. Полученную суспензию помещают в несъемную опалубку, выполненную из бумаги, пропитанной антипиреном, и пропускают ее через СВЧ-печь в течение 60-120 сек.

Способ осуществляют следующим образом. Для получения суспензии берут диатомит и цемент в соотношении 3:7 с последующим затворением полученной твердой смеси водой в соотношении 1:1. Полученная суспензия через дозатор 1 (фиг.1) поступает на транспортер конвейерного типа 2, на котором расположена несъемная опалубка 3 из бумаги, пропитанной антипиреном (жидким стеклом) в специальной емкости 4 (для высокотемпературной обработки). Заполненные полученной суспензией несъемные опалубки 5 проходят через СВЧ-печи 6 с интенсивностью 2450 МГц. Время обработки в СВЧ-печи составляет 60-120 с.

По сравнению с известными решениями предлагаемый способ позволяет снизить время получения материалов с 8-24 часов до 8-10 мин, снизить энергозатраты за счет использования дешевой опалубки. Прочность полученного материала ячеистой структуры возрастает в 28 раз, плотность увеличивается в 6,8 раз, в результате чего получен конструктивно-теплоизоляционный материал с коэффициентом конструктивного качества 2,25.

Формула изобретения

Способ получения ячеистой структуры, включающий получение суспензии с последующим ее вспучиванием при нагреве в СВЧ-печи, отличающийся тем, что суспензию получают путем перемешивания диатомита и цемента в соотношении 3:7 с последующим затворением полученной твердой смеси водой в соотношении 1:1, затем полученную суспензию помещают в опалубку, выполненную из бумаги, пропитанной антипиреном, и пропускают ее через СВЧ-печь в течение 60-120 с.