| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2368584 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C04B28/02 (2006.01) C04B24/24 (2006.01) C04B103/67 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2008104460/03, 05.02.2008 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.02.2008 (46) Опубликовано: 27.09.2009 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 326154 А, 01.01.1972. SU 1724620 А1, 07.04.1992. SU 844602 А, 07.07.1981. JP 11343158 A, 14.12.1999. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственности | (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Смирнов Василий Филиппович (RU), Казначеев Сергей Валерьевич (RU), Спирин Вадим Александрович (RU), Светлов Дмитрий Анатольевич (RU), Морозов Евгений Анатольевич (RU), Богатов Андрей Дмитриевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ЦЕМЕНТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к цементной композиции и может быть использовано для ремонта железобетонных конструкций. Цементная композиция включает напрягающий цемент, воду, маршалит и добавку, в качестве которой она содержит композицию, состоящую из 96-99 мас.% воды и 1-4 мас.% полигексаметиленгуанидина приведенной структурной формулы со средней молекулярной массой 900-2100 D при следующем соотношении компонентов, мас.%: напрягающий цемент - 29,5-29,8, вода - 8,4-10,1, указанная добавка - 0,6-3,0, маршалит - остальное. Технический результат заключается в придании фунгицидных свойств цементной композиции и повышении ее жизнеспособности. 3 табл.

Изобретение относится к составам бетонных смесей, содержащих добавки, и может быть использовано для ремонта железобетонных конструкций и для изготовления полов из штучных материалов.

Известны составы бетонных смесей, включающие вяжущие, заполнитель, воду и добавку (Михайлов В.В., Литвер С.Л. «Расширяющиеся и напрягающий цементы и самонапряженные железобетонные конструкции». - М.: Стройиздат, 1974 г., 65 стр.).

Однако такие составы имеют малую жизнеспособность из-за быстрого схватывания и низкое биологическое сопротивление в среде мицелиальных грибов.

Наиболее близким техническим решением к заявленному является бетонная смесь (SU 326154, МПК С04В 13/20, опубл. 19.01.1972), содержащая напрягающий портландцемент, воду, наполнитель, например маршалит, и добавку - смесь гидрата окиси кальция и борной кислоты.

Указанная цементная композиция имеет достаточную жизнеспособность, но характеризуется пониженной биостойкостью.

Технический результат заключается в придании фунгицидных свойств цементной композиции при достаточной жизнеспособности.

Сущность изобретения заключается в том, что цементная композиция, включающая напрягающий цемент, наполнитель, воду и добавку, содержит в качестве наполнителя маршалит, а в качестве добавки композицию состава, мас.%: 96-99 вода, 1-4 полигексаметиленгуанидин со средней молекулярной массой 900-2100 D и общей формулой

где НХ - минеральная кислота - соляная, фосфорная, плавиковая,

НА - органическая кислота - муравьиная, уксусная, лимонная, олеиновая, стеариновая, глюконовая,

соотношение b/b+с=0.6-0.99 и c/b+с=0.01-0.04,

при следующем соотношении компонентов, мас.%

| Напрягающий цемент | 29,5-29,8 |
| --- | --- |
| Вода | 8,4-10,1 |
| Указанная добавка | 0,6-3,0 |
| Маршалит | Остальное |

В качестве связующего используется напрягающий цемент марки НЦ-20 с нормальной густотой, тонкостью помола: остаток на сите 008 не более 10% (ТУ 5734-072-46854090-98).

Наполнителем служит маршалит марки А (ГОСТ 9077-82), с тонкостью помола, остаток на сите: 016 не более 1,0%, 010 не более 2,5%, 0063 не более 10%, просев через сито 005%, не менее 85. Массовая доля окиси кремния (SiO2), не менее 98%, массовая доля металлического железа (Fe мет) не более 0,05%, массовая доля окиси железа (Fе2O3), не более 0,05%, массовая доля окиси алюминия (Al2О3), не более 0,5%, массовая доля окиси кальция (СаО), не более 0,05%. Массовая доля влаги не более 2%.

В качестве добавки используют композицию, состоящую из 96-99% воды и 1-4% полигексаметиленгуанидина, представляющий собой биоцидный препарат с общей формулой

где НХ - минеральная кислота - соляная, фосфорная, плавиковая,

НА - органическая кислота - муравьиная, уксусная, лимонная, олеиновая, стеариновая, глюконовая в соотношении b/b+с=0.6-0.99 и c/b+с=0.01-0.04, со средней молекулярной массой 1500±600 D и n=5-12.

Способ изготовления цементной композиции заключается в следующем. Производят весовую дозировку компонентов, образующих цементную композицию. В воду затворения вводят добавку, содержащую композицию состава, мас.% 96-99% вода и 1-4% полигексаметиленгуанидина. В данном примере это композиция состава, мас.%: 97,5% вода, 2,5% полигексаметиленгуанидин со средней молекулярной массой 2100 D и общей формулой

где НХ - минеральная кислота - соляная,

НА - органическая кислота - лимонная,

соотношение b/b+с=0,85 и c/b+с=0,25.

Затем в работающий смеситель вводят вяжущее - напрягающий цемент, наполнитель - маршалит и воду затворения. Полученную смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы. Приготовленную смесь укладывают в стальные формы. Уплотняют смесь на виброустановках. Через сутки готовые образцы извлекают из форм и отвердевают в нормальных температурно-влажностных условиях в течении 28 суток.

При исследовании предложенной цементной композиции испытания проводились на образцах нижеследующих составов (табл.1).

Результаты физико-механических испытаний приведены в табл.2

Испытания на биостойкость проводят по ГОСТ 9.049-91 методом 1 и 3. В качестве тест-организмов используют следующие виды плесневых грибов: Aspergillius niger, A. flafus, A. terreus, Penicillium cuclopium, P. funiculosum, P. chrysogenum, Paecilomyces varioti, Chaetomium globosurn, Trichoderma viride. Полученные результаты приведены в табл.3.

Из результатов табл.2 и 3 следует, что составы в зависимости от соотношения компонентов обладают различными показателями прочности и биостойкости.

Предлагаемый состав цементной композиции по сравнению с известными решениями обладает высокими фунгицидными свойствами при достаточной жизнеспособности.

| Таблица 1 |
| --- |
| Компонеты | Содержание массовых частей в составах, мас.% |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Напрягающий цемент НЦ 20 | 29,9 | 29,8 | 29,7 | 29,6 | 29,6 | 29,5 | 29,5 | 29,7 |
| Маршалит | 59,7 | 59,5 | 59,3 | 59,2 | 59,2 | 59,1 | 59,0 | 59,3 |
| Гидрат оксида кальция |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| Борная кислота |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Вода | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 8,0 | 10,4 |
| Добавка (композиция, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состоящая из 96-99% воды, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полигексаметиленгуанидина | - | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | - |

| Таблица 2 |
| --- |
| Свойства | Показатели для составов |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Призменная прочность, МПа | 39 | 40-41 | 41-43 | 43-44 | 43-44 | 38-39 | 37-38 | 41 |
| Модуль упругости, МПа | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,0 | 7,7 | 8,9 |
| Сроки схватывания, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало схватывания | 29 | 28 | 27-28 | 26-27 | 25-26 | 25 | 25 | 30 |
| Конец схватывания | 60 | 59-60 | 58-57 | 56-57 | 54-55 | 52-53 | 50-51 | 60 |

| Таблица 3 |
| --- |
| Состав | Степень роста грибов, баллы | Характеристика по ГОСТ 9049-91 |
| По табл.1-3 |  |  |
| Метод 1 | Метод 3 |  |
| 1 | 3 | 5 | негрибостойкий |
| 2 | 2 | 3 | негрибостокий |
| 3 | 1-2 | 3-4 | грибостойкий |
| 4 | 0-1 | 2-3 | грибостойкий |
| 5 | 0 | 0 | Фунгицидный (фунгицидная зона 2 мм) |
| 6 | 0 | 0 | Фунгицидный (фунгицидная зона 3 мм) |
| 7 | 0 | 0 | Фунгицидный (фунгицидная зона 6 мм) |
| 8 | 0 | 0 | Фунгицидный (фунгицидная зона 2 мм) |

Формула изобретения

Цементная композиция, включающая напрягающий цемент, наполнитель, воду и добавку, отличающаяся тем, что она содержит в качестве наполнителя маршалит, а в качестве добавки

композицию состава, мас.%: 96-99 вода, 1-4 полигексаметиленгуанидин со средней молекулярной массой 900-2100 D и общей формулой:



где НХ - минеральная кислота - соляная, фосфорная, плавиковая,

НА - органическая кислота - муравьиная, уксусная, лимонная, олеиновая, стеариновая, глюконовая,

соотношение b/b+с=0,6-0,99 и с/b+с=0,01-0,04,

при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| напрягающий цемент | 29,5-29,8 |
| --- | --- |
| вода | 8,4-10,1 |
| указанная добавка | 0,6-3,0 |
| маршалит | остальное |