| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2377203 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C04B11/30 (2006.01) C04B28/14 (2006.01) C04B111/20 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 16.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2008152687/03, 29.12.2008 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 29.12.2008 (46) Опубликовано: 27.12.2009 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2320592 C1, 27.03.2008. RU 2212383 C2, 20.09.2003. RU 2168472 C2, 10.06.2001. SU 709583 A, 15.01.1980. US 4066471 A, 03.01.1978. US 3773533 A, 20.11.1973. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Спирин Вадим Александрович (RU), Казначеев Сергей Валерьевич (RU), Светлов Дмитрий Анатольевич (RU), Матвиевский Александр Анатольевич (RU), Богатов Андрей Дмитриевич (RU), Смирнов Василий Филиппович (RU), Митина Елена Александровна (RU), Емельянов Денис Владимирович (RU), Юдин Павел Васильевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ГИПСОЦЕМЕНТНО-ПУЦЦОЛАНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве перегородочных плит и панелей, архитектурных, звукопоглощающих и других изделий, вентиляционных блоков, строительных растворов для внутренних частей здания, сухой штукатурки. Гипсоцементно-пуццолановая композиция, включающая портландцемент, полуводный гипс, добавку и воду, содержит воду с рН от 7,7 до 8,3, в качестве добавки диатомит и дополнительно модифицирующую добавку-композицию состава, мас.%: 96-99 вода и 1-4 полигексаметиленгуанидина приведенной формулы при следующем соотношении компонентов, мас.%: полуводный гипс 45,0-45,4; указанная композиция 1,4-3,1; портландцемент 13,3-13,5; диатомит 13,3-13,5; указанная вода - остальное. Технический результат - повышение прочности и придание фунгицидных свойств. 3 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве перегородочных плит и панелей, архитектурных, звукопоглощающих и других изделий, вентиляционных блоков, строительных растворов для внутренних частей здания, сухой штукатурки.

Известна гипсоцементно-пуццолановая композиция, используемая для изготовления различных изделий строительного назначения (см. например: Гипсовые вяжущие и изделия / А.В.Волженский, А.В.Ферронская. М.: Стройиздат, 1974 г., 112 с.).

Однако такие составы имеют достаточно низкую прочность и малое биологическое сопротивление в среде мицелиальных грибов.

Наиболее близким техническим решением к заявленному является гипсоцементно-пуццолановая композиция, содержащая двуводный гипс, порт-ланцементный клинкер, воду и в качестве добавки магнийсиликатную горную породу - верлит (RU 2320592, МПК С04В 7/13, опубл. 27.03.2008).

Известный состав композиции имеет достаточно высокую прочность, но в известных пределах, но пониженную биостойкость.

Технический результат заключается в повышении прочности и придании фунгицидных свойств гипсоцементно-пуццолановой композиции.

Сущность изобретения заключается в том, что гипсоцементно-пуццолановая композиция, включающая портландцемент, полуводный гипс, добавку и воду, содержит воду с рН от 7,7 до 8,3, в качестве добавки диатомит и дополнительно модифицирующую добавку - композицию состава, мас.%: 96-99 вода и 1-4% полигексаметиленгуанидина со средней молекулярной массой 900-2100 D и общей формулой

где НХ - минеральная кислота (соляная, фосфорная, плавиковая),

НА - органическая кислота (муравьиная, уксусная, лимонная, олеиновая, стеариновая, глюконовая),

соотношение b/b+c=0,6-0,99 и с/b+с=0,01-0,04,

при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| полуводный гипс | 45,0-45,4 |
| --- | --- |
| указанная композиция | 1,4-3,1 |
| портландцемент | 13,3-13,5 |
| диатомит | 13,3-13,5 |
| указанная вода | остальное |

В качестве гипсового вяжущего используют полуводный гипс, удовлетворяющий требованиям ГОСТ (125-79 «Вяжущие гипсовые. Технические условия»).

Вода была взята с рН 7,7-8,3, что способствовало повышению прочности композиции.

В качестве добавки используют композицию состава, мас.%: 96-99% вода и 1-4% полигексаметиленгуанидин (ТУ 2386-003-23170704-99), представляющую собой биоцидный препарат со средней молекулярной массой 900-2100 D и общей формулой

где НХ - минеральная кислота (соляная, фосфорная, плавиковая),

НА - органическая кислота (муравьиная, уксусная, лимонная, олеиновая, стеариновая, глюконовая),

соотношение b/b+c=0,6-0,99 и с/b+с=0,01-0,04.

Способ изготовления композиции заключается в следующем. Производят весовую дозировку компонентов, образующих гипсоцементно-пуццолановую композицию. В работающий смеситель поочередно загружают портландцемент, полуводный гипс, диатомит, воду с рН 7,7-8,3 и композицию, состоящую из 96-99% воды и 1-4% полигексаметиленгуанидина. В данном примере вода взята с рН 8,1, указанная композиция была следующего состава, мас.%: 97,5 вода и 2,5 полигексаметиленгуанидин со средней молекулярной массой 900-1200 D и общей формулой

где НХ - минеральная кислота - соляная,

НА - органическая кислота - лимонная, соотношение b/b+c=0,85 и с/b+с=0,25.

Полученную смесь укладывают в стальные формы. Уплотняют смесь на виброустановках. После схватывания готовые образцы извлекают из форм и термообрабатывают при температуре 60°С в течение 2 часов.

При исследовании гипсоцементно-пуццолановой композиции испытания проводились на образцах нижеследующих составов (табл.1).

| Таблица 1 |
| --- |
| Компоненты | Составы гипсоцементно-пуццолановых смесей % по массе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Полуводный гипс | 43,0 | 44,5 | 45,0 | 45,2 | 45,4 | 45,5 | 47,6 |
| Добавка (композиция, состоящая |  |  |  |  |  |  |  |
| из 97,5% воды и 2,5% полигекса |  |  |  |  |  |  |  |
| метиленгуанидина) | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 3,1 | 4,5 | - |
| Портладцемент | 13,0 | 13,2 | 133 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 16,6 |
| Диатомит | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | - |
| Верлит | - | - | - | - | - | - | 7,2 |
| Вода | - | - | - | - | - | - | 28,6 |
| Вода с рН 8,1 | 30,5 | 28,2 | 27 | 25,7 | 24,5 | 22,8 | - |

| Таблица 2 Результаты физико-механических испытаний приведены в табл. 2. |
| --- |
| Свойства | Показатели для составов |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предел прочности при сжатии, | 16 | 18 | 19 | 19,5 | 19,8 | 20 | 17 |
| МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел прочности при изгибе, | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 5,9 |
| МПа |  |  |  |  |  |  |  |

Испытания на биостойкость проводят по ГОСТ 9.049-91 методом 1 и 3. В качестве тест организмов используют следующие виды плесневых грибов: Aspergillius niger, A.flafus, A.terreus, Penicillium cuclopium, P.funiculosum, P. chrysogenum, Paecilomyces varioti, Chaetomium globosun, Trichoderma viride. Полученные результаты приведены в табл. 3.

| Таблица 3 |
| --- |
| Состав | Степень роста грибов, баллы | Характеристика по ГОСТ 9049-91 |
| Метод 1 | Метод 3 |  |
| 1 | 3 | 5 | негрибостойкий |
| 2 | 2 | 3 | негрибостойкий |
| 3 | 0 | 1 | грибостойкий |
| 4 | 0 | 1 | грибостойкий |
| 5 | 0 | 0 | Фунгицидный (фунгицидная зона 2 мм) |
| 6 | 0 | 0 | Фунгицидный (фунгицидная зона 3 мм) |
| 7 | 3 | 5 | грибостойкий |

Из результатов, приведенных в табл.2 и 3 следует, что составы гипсоцементно-пуццолановых композиций в зависимости от соотношения компонентов обладают различными показателями прочности и биостойкости.

Предлагаемые составы гипсоцементно-пуццолановых композиций по сравнению с известными решениями обладают повышенными показателями прочности и высокими фунгицидными свойствами.

Формула изобретения

Гипсоцементно-пуццолановая композиция, включающая портландцемент, полуводный гипс, добавку и воду, отличающаяся тем, что она содержит воду с рН от 7,7 до 8,3, в качестве добавки - диатомит и дополнительно -модифицирующую добавку - композицию состава, мас.%: 96-99 вода и 1-4 полигексаметиленгуанидина со средней молекулярной массой 900-1200 D и общей формулой



где НХ - минеральная кислота - соляная, фосфорная, плавиковая;

НА - органическая кислота - муравьиная, уксусная, лимонная, олеиновая, стеариновая, глюконовая;

соотношение b/b+c=0,6-0,99 и с/b+с=0,01-0,04, при следующем соотношении компонентов мас.%:

| Полуводный гипс | 45,0-45,4 |
| --- | --- |
| Указанная композиция | 1,4-3,1 |
| Портландцемент | 13,3-13,5 |
| Диатомит | 13,3-13,5 |
| Указанная вода | остальное |