| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2398668 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B23P6/00 (2006.01) B23H5/00 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2008103868/02, 31.01.2008 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 31.01.2008 (43) Дата публикации заявки: 10.08.2009 (46) Опубликовано: 10.09.2010 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2293641 C2, 20.02.2007. RU 2301140 C1, 20.06.2007. GB 1013242 A, 15.12.1965. US 3950571 A, 13.04.1976. Адрес для переписки: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Бурумкулов Фархад Хикматович (RU), Сенин Петр Васильевич (RU), Величко Сергей Анатольевич (RU), Ионов Павел Александрович (RU), Мартынов Алексей Владимирович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU), Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (RU), Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ РЕМОНТА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области ремонта деталей машин и агрегатов и может быть использовано на ремонтно-технических предприятиях, машинно-технологических станциях, в мастерских хозяйств. Способ включает обработку золотниковых отверстий алмазной разверткой до выведения следов износа по наиболее изношенному пояску, нанесение на рабочие пояски золотников слоя из низко- или среднеуглеродистой стали методом электроискровой обработки в механизированном режиме, последующую укатку и притирку рабочих поясков золотников, нанесение на них методом финишной антифрикционной безабразивной обработки пленки из латуни, шлифовку гнезда клапана до образования острой кромки отверстия, выведение механообработкой следов износа уплотняющей конусной поверхности клапана, притирку клапана к гнезду до образования блеска на притираемых поверхностях. Уплотняющую конусную поверхность клапана после удаления следов износа упрочняют электродом из твердого сплава методом электроискровой обработки с энергией разряда 0,13-1,66 Дж. Изобретение позволяет повысить межремонтный ресурс гидрораспределителя за счет изменения физико-механических свойств уплотняющей конусной поверхности клапана. 1 табл.

Формула изобретения

Способ ремонта гидрораспределителей, включающий обработку золотниковых отверстий алмазной разверткой до выведения следов износа по наиболее изношенному пояску, нанесение на рабочие пояски золотников слоя из низко- или среднеуглеродистой стали методом электроискровой обработки в механизированном режиме, последующую укатку и притирку рабочих поясков золотников, нанесение на них методом финишной антифрикционной безабразивной обработки пленки из латуни, шлифовку гнезда клапана до образования острой кромки отверстия, выведение механообработкой следов износа уплотняющей конусной поверхности клапана, притирку клапана к гнезду до образования блеска на притираемых поверхностях, отличающийся тем, что уплотняющую конусную поверхность клапана после удаления следов износа упрочняют электродом из твердого сплава методом электроискровой обработки с энергией разряда 0,13-1,66 Дж.