| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2404222 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C09J201/00 (2006.01) C09J189/00 (2006.01) D21H21/16 (2006.01) D21H17/01 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2009110657/04, 23.03.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 23.03.2009 (46) Опубликовано: 20.11.2010 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2211234 C2, 27.08.2003. RU 234176 C1, 10.01.2009. RU 234922 C2, 02.02.2004. GB 518010 A, 14.02.1940. SU 1735466 A1, 23.05.1992. SU 192330 A1, 01.01.1967. Адрес для переписки: 430010, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Серова, 3, кв.61, Д.А. Кадималиеву | (72) Автор(ы): Кадималиев Давуд Али-оглы (RU), Мамедов Илхам Мамед-оглы (RU), Малушкин Сергей Вадимович (RU), Кадималиев Эльшад Давудович (RU) (73) Патентообладатель(и): Кадималиев Давуд Али-оглы (RU) |
| --- | --- |

(54) КЛЕЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ БУМАГИ И ТКАНИ

(57) Реферат:

Изобретение относится к клеевой композиции и может быть использовано для склеивания бумаги и ткани. Клей содержит в качестве основного компонента осадок пивных или спиртовых дрожжей, являющийся отходом пивной или спиртовой промышленности. Осадок пивных или спиртовых дрожжей обрабатывают 2%-ным раствором гидроксида натрия в соотношении 1:1. Клеевая композиция включает обработанный осадок пивных дрожжей, глицерин и борную кислоту. Соотношение компонентов в композиции следующее, мас.ч.: осадок пивных или спиртовых дрожжей, обработанный 2%-ным раствором гидроксида натрия в соотношении 1:1 - 96,0-98,0; глицерин - 1,9-3,7; борная кислота - 0,1-0,3. Полученная клеевая композиция имеет повышенную клеящую способность и низкую себестоимость. 2 табл.

Изобретение относится к области получения клея, применяемого в бумажной и деревообрабатывающей промышленности.

Известен декстриновый клей, содержащий в качестве основного компонента низкомолекулярную фракцию в виде декстрана, а также сахарозу, лютерную воду, глицерин, борную кислоту (RU 2132348, МПК6 C09J 105/02, опубл. 27.06.1999 г.).

Недостатком указанного состава клея является его относительно низкая клеящая способность и высокая стоимость, т.к. для его изготовления используется пищевое сырье - сахароза.

Технический результат заключается в уменьшении себестоимости приготовления клеевой композиции и увеличении ее клеящей способности.

Сущность изобретения заключается в том, что клеевая композиция для склеивания бумаги и ткани, включающая основной компонент, глицерин и борную кислоту, в качестве основного компонента содержит осадок пивных или спиртовых дрожжей, являющийся отходом пивной или спиртовой промышленности, обработанный 2%-ным раствором гидрооксида натрия в соотношении 1:1, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Осадок пивных или спиртовых дрожжей, |  |
| --- | --- |
| обработанный 2%-ным раствором гидрооксида |  |
| натрия в соотношении 1:1 | - 96,0-98,0 |
| Глицерин | - 1,9-3,7 |
| Борная кислота | - 0,1-0,3 |

Осадок пивных дрожжей - осадок, полученный после центрифугирования остаточных дрожжей. При производстве пива плотными отходами являются дрожжевые клетки (0,25-0,40 кг на 1 л пива), солодовая и хмелевая дробины, белковый осадок из сепараторов. Остаточные пивные дрожжи представляют собой густую массу со специфическим дрожжевым вкусом с небольшой хмелевой горечью и запахом, свойственным свежим дрожжам. Массовая доля сухих веществ в остаточных пивных дрожжах до 15 мас.%. Дрожжи содержат 24-30% сухих веществ, которые на 90-95% состоят из органических веществ. Белков и других азотсодержащих веществ в дрожжах содержится 54-56%, углеводов - 24-40%, жиров - 2-5%. Наиболее известными белками дрожжей являются зимоказеин (фосфоглобулин) и церевизин.

Осадок спиртовых дрожжей - осадок, полученный после центрифугирования барды, которая является одним из основных отходов спиртового производства и ее выход составляет 0,12 м3 на 1 дал выработанного спирта. Химический состав барды зависит от вида и качества исходного сырья и принятой технологии спирта.

Зернокартофельная барда содержит дрожжи, органические и минеральные вещества. Она содержит 6-8% сухих веществ. Сухие вещества ее состоят (%): сахар - 0,25-0,5; глицерин - 0,4-0,6; крахмал - 0,1-0,2; гемицеллюлоз - 1,4-2,3; целлюлоза - 0,3-0,9; белки; аминокислоты; органические кислоты и минеральные соединения. В мелассную барду переходят 50-55% сухих веществ мелассы, дрожжи и многие продукты их жизнедеятельности. Мелассная барда содержит 7,5-10% сухих веществ, в том числе около 3% неорганических соединений. Сухие вещества состоят (%): органические соединения - 70-80, протеин - 17-27, глицерин - 6-13, редуцирующие вещества - 3-7, белки, аминокислоты, органические кислоты и минеральные соединения.

Пример. Вначале осадок пивных или спиртовых дрожжей обрабатывают 2%-ным раствором гидрооксида натрия в соотношении 1:1. При приготовлении клеевой композиции компоненты были взяты в следующих соотношениях (см. табл.1). Указанные компоненты перемешивают постоянно в течение 2-4 часов. Испытания указанных составов дали следующие результаты (см. табл.2).

| Таблица 1 |
| --- |
| Компоненты | Содержание компонентов, мас.% |
| 1 | 2 | 3 | Прототип |
| Осадок пивных или спиртовых дрожжей, обработанный 2%-ным раствором гидрооксида натрия | 98,0 | 97,0 | 96,0 |  |
| Глицерин | 1,9 | 2,8 | 3,7 | 2,0-3,0 |
| Борная кислота | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1-0,2 |
| Сахароза | - | - | - | 0,2-1,6 |
| Декстран | - | - | - | 25,0-30,0 |
| Лютерная вода | - | - | - | 10,0-15,0 |
| Вода, м.ч. | - | - | - | остальное |

| Таблица 2 |
| --- |
| Характеристика клея | составы |
|  | 1 | 2 | 3 | Прототип |
| Клеящая способность на условную полоску, кг | 3.40 | 3.40 | 3,60 | 1.50 |

По сравнению с известными решениями предлагаемый состав клеевой композиции позволяет снизить ее себестоимость на 30-40% за счет использования отходов пивоваренной или спиртовой промышленности - осадка дрожжей. При этом клеящая способность на «условную полоску» повышается в 1,5-2 раза, и ее можно использовать для склеивания бумаги, тканей, изготовления бумажной ленты на клеевой основе.

Формула изобретения

Клеевая композиция для склеивания бумаги и ткани, включающая основной компонент, глицерин и борную кислоту, отличающаяся тем, что в качестве основного компонента содержит осадок пивных или спиртовых дрожжей, являющийся отходом пивной или спиртовой промышленности и обработанный 2%-ным раствором гидроксида натрия в соотношении 1:1, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Осадок пивных или спиртовых дрожжей, |  |
| --- | --- |
| обработанный 2%-ным раствором гидрооксида |  |
| натрия в соотношении 1:1 | - 96,0-98,0 |
| Глицерин | - 1,9-3,7 |
| Борная кислота | - 0,1-0,3 |