| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2407719 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C04B38/00 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 17.12.2010 - нет данных |

| (21), (22) Заявка: 2009132910/03, 01.09.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 01.09.2009 (46) Опубликовано: 27.12.2010 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2036885 С1, 09.06.1995. SU 1544756 А1, 23.02.1990. RU 2003131934 А, 27.04.2005. RU 99108697 А, 10.02.2001. GB 1040442 А, 24.08.1966. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Богатова Светлана Николаевна (RU), Богатов Андрей Дмитриевич (RU), Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Смирнов Василий Филиппович (RU), Смирнова Ольга Николаевна (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОРИЗОВАННОГО БЕТОНА

(57) Реферат:

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к составу сырьевой смеси для приготовления легкого поризованного бетона, применяемого в производстве конструкционно-теплоизоляционных изделий в виде панелей, ограждающих конструкций. Технический результат - повышение химической стойкости в растворе серной кислоты и придание фунгицидных свойств. Сырьевая смесь для приготовления поризованного бетона содержит, мас.%: едкий натр 2,3-2,8; молотый керамзит 7,28-7,3; полуводный сульфат кальция 2,07-2,1; жидкое натриевое стекло 3,9-3,92; алюминиевая пудра 0,05-0,14; керамзитовый гравий 35,48-35,5; вода 18,4-18,43; молотое стекло - остальное. 2 табл.

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к составу сырьевой смеси для приготовления легкого поризованного бетона, применяемого в производстве конструкционно-теплоизоляционных изделий в виде панелей, ограждающих конструкций и др.

Известен состав поризованного керамзитобетон, включающий портландцемент, керамзитовый заполнитель, воздухововлекающую добавку (см. Бужевич Г.А. Поризованный керамзитобетон. - М.: Изд-во литературы по строительству, 1969, с.46.).

Указанный состав имеет пониженную устойчивость в условиях воздействия водных растворов неорганических кислот и малое биологическое сопротивление в среде мицелиальных грибов.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является легкий поризованный бетон, включающий: вяжущее - цемент, крупный заполнитель - гравий вспученных дацитов, мелкий заполнитель - песок вспученных ортофиров, газообразующую добавку - алюминиевую пудру и воду (RU 2036885, МПК С04В 38/08, опубл. 06.09.1995).

Недостатком данного состава является недостаточно высокий показатель стойкости в растворе серной кислоты и устойчивости к воздействию микроскопических микроорганизмов.

Технический результат заключается в повышении химической стойкости в растворе серной кислоты и придании фунгицидных свойств.

Сущность изобретения заключается в том, что сырьевая смесь для приготовления поризованного бетона, включающая вяжущее, мелкий наполнитель, крупный заполнитель, газообразующую добавку в виде алюминиевой пудры и воду, в качестве вяжущего содержит молотое стекло и едкий натр, мелкого наполнителя - молотый керамзит, крупного заполнителя - керамзитовый гравий и дополнительно добавку из полуводного сульфата кальция и жидкого натриевого стекла при следующем соотношении компонентов, мас.%: едкий натр - 2,3-2,8, молотый керамзит - 7,28-7,3, полуводный сульфат кальция - 2,07-2,1, натриевое жидкое стекло - 3,9-3,92, алюминиевая пудра - 0,05-0,14, керамзитовый гравий - 35,48-35,5, вода - 18,4-18,43, молотое стекло - остальное.

Для приготовления сырьевой смеси в качестве молотого стекла используют бой различного вида стекол лампового производства, химический состав которого колеблется в следующих пределах, %: SiO2 72,9-68,5; Na2O 16,7-11,9; K2O 3,8-1,2; CaO 6,0-5,0; BaO 5,5-2,2; MgO 3,8-3,2; Fе2О3 0,12-0,1; Аl2О3 1,5-1,0. Тонкость помола используемого стекла характеризуется удельной поверхностью 3500-4000 см2/г.

В качестве мелкого наполнителя используют молотый керамзит с удельной поверхностью 3500-4000 см2/г.

В качестве газообразующей добавки используют алюминиевую пудру марки ПАП-1.

В качестве добавки используют жидкое натриевое стекло с модулем 2,9 и плотностью 1,42 г/см3.

В качестве крупного заполнителя используют керамзитовый гравий насыпной плотности 500-550 кг/м3, фракции 10-20 мм.

Сырьевую смесь готовят по следующей технологии: компоненты связующего (кроме едкого натра) измельчают, взвешивают и загружают в смеситель, перемешивают до получения однородной массы. После этого взвешивают керамзитовый гравий фракции 10-20 мм, загружают в смеситель и перемешивают тонкодисперсную смесь с крупным заполнителем в сухом состоянии. Затворение сухой смеси с крупным заполнителем осуществляется щелочным раствором до необходимой подвижности. Параллельно готовят суспензию алюминиевой пудры в жидком натриевом стекле путем их смешивания. Затем готовую суспензию добавляют в смесь и тщательно перемешивают в течение 30 сек. Готовую смесь подают в формы и укладывают без применения вибрирования. Отформованные изделия выдерживают одни сутки в формах при нормальных условиях, отверждают вне форм в условиях термовлажностной обработки при температуре 90°С по режиму 2+6+2 (соответственно время подъема температуры до максимальной, время выдерживания при максимальной температуре и время сброса температуры от максимальной величины до нормальной). Пропаренные изделия высушивают до постоянной массы, после чего определяют их физико-механические свойства.

Составы сырьевых смесей приведены в табл.1.

Физико-механические свойства поризованных бетонов на основе данных сырьевых смесей приведены в табл.2.

| Таблица 1 |
| --- |
| СОСТАВ | Содержание компонентов, мас.% | Прототип |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Едкий натр | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,76 | 2,8 | - |
| Молотый керамзит | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,3 | 7,3 | - |
| Полуводный сульфат кальция | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,1 | 2,1 | - |
| Алюминиевая пудра | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,07 |
| Жидкое натриевое стекло | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,92 | 3,92 | - |
| Молотое стекло | 30,4 | 30,25 | 30,17 | 29,97 | 29,89 | - |
| Керамзитовый гравий | 35,48 | 35,48 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | - |
| Вода | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,4 | 18,4 | 14,03 |
| Цемент | - | - | - | - | - | 23,1 |
| Гравий вспученных дацитов | - | - | - | - | - | 42,7 |
| Песок вспученных ортофиров | - | - | - | - | - | 20,1 |

| Таблица 2 |
| --- |
| Физико-механические свойства | Показатели составов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | прототип |
| Средняя плотность, кг/м3 | 750 | 800 | 900 | 850 | 850 | 900 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 9,0 |
| Коэффициент стойкости в 5% растворе серной кислоты | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,6 | 0,55 | 0,2 |
| Степень роста грибов при испытании по методу 3 при выдерживании в течение 90 сут, баллы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (R=23 мм) | (R=23 мм) | (R=23 мм) | (R=24 мм) | (R=24 мм) | 3 |  |
| R - радиус зоны ингибирования роста грибов |  |  |  |  |  |  |

По сравнению с известными решениями предлагаемый состав сырьевой смеси позволяет получать материалы с повышенной химической стойкостью в водном растворе серной кислоты, устойчивые в условиях воздействия микроскопических организмов.

Формула изобретения

Сырьевая смесь для приготовления поризованного бетона, включающая вяжущее, мелкий наполнитель, крупный заполнитель, газообразующую добавку в виде алюминиевой пудры и воду, отличающаяся тем, что в качестве вяжущего содержит молотое стекло и едкий натр, мелкого наполнителя - молотый керамзит, крупного заполнителя - керамзитовый гравий и дополнительно добавку из полуводного сульфата кальция и жидкого натриевого стекла при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Едкий натр | 2,3-2,8 |
| --- | --- |
| Молотый керамзит | 7,28-7,3 |
| Полуводный сульфат кальция | 2,07-2,1 |
| Жидкое натриевое стекло | 3,9-3,92 |
| Алюминиевая пудра | 0,05-0,14 |
| Керамзитовый гравий | 35,48-35,5 |
| Вода | 18,4-18,43 |
| Молотое стекло | Остальное |