| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2410795 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01L29/74 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2009128410/28, 22.07.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.07.2009 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 22.07.2009 (45) Опубликовано: 27.01.2011 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: ЕР 0343369 А1, 29.11.1989. RU 2308121 С1, 10.10.2007. WO 92/17907 А1, 15.10.1992. WO 98/15010 A1, 09.04.1998. WO 204/030103 A1, 08.04.2004. DE 10344592 A1, 19.05.2005. Адрес для переписки: 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пролетарская, 126, ОАО "Электровыпрямитель" | (72) Автор(ы): Дерменжи Пантелей Георгиевич (RU), Сурма Алексей Маратович (RU), Чибиркин Владимир Васильевич (RU), Кавтун Валерий Иванович (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое Акционерное Общество "Электровыпрямитель" (RU), Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский электротехнический институт имени В.И. Ленина" (RU) |
| --- | --- |

(54) СИЛОВОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к конструкции силового полупроводникового прибора. Техническим результатом изобретения является повышение критической скорости нарастания тока при переключении прибора в случае перенапряжений. Сущность изобретения: силовой полупроводниковый прибор, выполненный на основе кремниевой пластины n-типа электропроводности с двумя главными поверхностями, содержащий, по меньшей мере, один эмиттерный n+-слой со стороны первой главной поверхности, базовый p-слой, выходящий на первую главную поверхность и образующий с эмиттерным n+-слоем эмиттерный n+-p-переход, базовый n-слой, смежный с базовым p-слоем и образующий с ним коллекторный p-n-переход, эмиттерный p+-слой со стороны второй главной поверхности, металлизации эмиттерных p+- и n+-слоев и базового p-слоя, триодную зону p+-n-p-типа между металлизациями эмиттерного p+-слоя и базового p-слоя и вокруг нее тиристорную зону p+-n-p-n+-типа между металлизациями эмиттерных р+- и n+-слоев, локальную область с водородсодержащими донорами в базовом n-слое в пределах триодной зоны p+-n-p-типа, расположенную между коллекторным p-n-переходом и серединой базового n-слоя и простирающуюся, по крайней мере, на часть тиристорной зоны, прилегающую к триодной зоне, дополнительную локальную область с водородсодержащими донорами в базовом p-слое, которая расположена под периферийной частью эмиттерного n+-слоя.

2 ил.

г.

Формула изобретения

Силовой полупроводниковый прибор с регулируемым напряжением переключения, выполненный на основе кремниевой пластины n-типа электропроводности с двумя главными поверхностями, расположенными на противоположных сторонах пластины, содержащий, по меньшей мере, один эмиттерный n+-слой со стороны первой главной поверхности, базовый p-слой, выходящий на первую главную поверхность и образующий с эмиттерным n+-слоем эмиттерный n+-р-переход, базовый n-слой, смежный с базовым p-слоем и образующий с ним коллекторный p-n-переход, эмиттерный p+-слой со стороны второй главной поверхности, металлизации эмиттерных p+- и n+-слоев и базового p-слоя, триодную зону p+-n-p-типа между металлизациями эмиттерного p+-слоя и базового p-слоя и вокруг нее тиристорную зону p+-n-p-n+-типа между металлизациями эмиттерных p+- и n+-слоев, локальную область с водородсодержащими донорами в базовом n-слое в пределах триодной зоны p+-n-p-типа, расположенную между коллекторным p-n-переходом и серединой базового n-слоя, отличающийся тем, что прибор дополнительно содержит локальную область с водородсодержащими донорами в базовом p-слое, расположенную под периферийной частью эмиттерного n+-слоя, при этом указанная локальная область с водородсодержащими донорами в базовом n-слое простирается, по крайней мере, на часть тиристорной зоны, прилегающую к триодной зоне.