| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2416839 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01J61/18 (2006.01) H01J65/04 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2009148905/07, 28.12.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 28.12.2009 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 28.12.2009 (45) Опубликовано: 20.04.2011 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2156008 C1, 10.09.2000. RU 2190283 С2, 27.09.2002. US 5519285 А, 21.05.1996. US 5404076 A, 04.04.1995. ЕР 0603014 A1, 22.06.1994. WO 02082501 A1, 17.10.2002. WO 03071581 A1, 28.08.2003. | (72) Автор(ы): Минаев Иван Федорович (RU), Зюзин Алексей Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Негосударственное научно-образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского союза научных и инженерных общественных организаций" (RU) |
| --- | --- |

(54) БЕЗЭЛЕКТРОДНАЯ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ЛАМПА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности усовершенствует безэлектродные высокочастотные лампы высокого давления. Безэлектродная высокочастотная лампа высокого давления содержит расположенную в зоне электромагнитного поля магнетрона шаровой, цилиндрической или иной формы горелку из оптически прозрачного материала, наполненную инертным газом и серой. Согласно изобретению предлагается: дополнительное введение в горелку безэлектродных высокочастотных ламп высокого давления галогенидов неактивного металла в количестве от 0,15 до 0,6 мкмоль/см3; дополнительное введение в горелку безэлектродных высокочастотных ламп высокого давления металлов III группы ПС элементов Менделеева в количестве от 0,1 до 0,8 мкмоль/см3, дополнительное введение в горелку безэлектродных высокочастотных ламп высокого давления редкоземельными металлами в количестве от 0,2 до 0,6 мкмоль/см3, а давление инертного газа составляет от 6,6 до 33,0 кПа. Технический результат - увеличение срока службы безэлектродных высокочастотных ламп высокого давления и повышение их световой отдачи. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Формула изобретения

1. Безэлектродная высокочастотная лампа высокого давления, содержащая расположенную в зоне электромагнитного поля магнетрона шаровой, цилиндрической или иной формы горелку из оптически прозрачного материала, наполненную инертным газом и излучающими добавками, отличающаяся тем, что в горелку лампы дополнительно введены галогениды неактивного металла, компоненты взяты в следующих количествах: сера от 0,05 до 2,0 мк моль/см3; галогениды неактивного металла от 0,15 до 0,6 мк моль/см3, а давление инертного газа составляет от 6,6 до 33,0 кПа.

2. Безэлектродная высокочастотная лампа высокого давления по п.1, отличающаяся тем, что горелку лампы дополнительно введены металлы III группы ПС элементов Менделеева в количестве от 0,1 до 0,8 мк моль/см3.

3. Безэлектродная высокочастотная лампа высокого давления по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в горелку лампы дополнительно введены редкоземельные металлы в количестве от 0,2 до 0,6 мк моль/см3.