| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2417178 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C04B26/18 (2006.01) C04B24/00 (2006.01) C04B14/06 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2010103176/03, 01.02.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 01.02.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 01.02.2010 (45) Опубликовано: 27.04.2011 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 1146290 A1, 23.03.1985. RU 2126775 C1, 27.02.1999. RU 2100303 C1, 27.12.1997. SU 1604780 A1, 07.11.1990. SU 1474131 A1, 23.04.1989. RU 2049752 C1, 10.12.1995. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Ерастов Алексей Валентинович (RU), Волгина Елена Викторовна (RU), Кудимова Алена Владимировна (RU), Захарова Елена Александровна (RU), Федорцов Анатолий Петрович (RU), Ерофеева Ирина Владимировна (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ПОЛИМЕРБЕТОННАЯ СМЕСЬ

(57) Реферат:

Изобретение относится к составам полимербетонных смесей и может быть использовано для изготовления химически стойких строительных материалов и конструкций. Полимербетонная смесь включает в качестве вяжущего ненасыщенную полиэфирную смолу марки ПН-19, в качестве отверждающей системы перекись циклогексанона и нафтенат кобальта, а в качестве наполнителя кварцевый наполнитель и пигмент 520 зеленый синтетический, при следующем соотношении компонентов (мас.%): ненасыщенная полиэфирная смола марки ПН-19 - 15-19, пероксид циклогексанона - 0,18-0,23, нафтенат кобальта - 0,36-0,46, пигмент - 520 зеленый синтетический - 1,07-1,35, кварцевый наполнитель - 78,96-83,39. Изобретение позволяет улучшить физико-механические свойства и повысить химическую стойкость полимербетонной смеси в растворах едкого натра. 2 табл.

Формула изобретения

Полимербетонная смесь, включающая вяжущее, отверждающую систему и наполнитель, отличающаяся тем, что она содержит в качестве вяжущего ненасыщенную полиэфирную смолу марки ПН-19, в качестве отверждающей системы - пероксид циклогексанона и нафтенат кобальта, а также кварцевый наполнитель и пигмент-520 зеленый синтетический при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Ненасыщенная полиэфирная смола марки - ПН-19 | 15-19 |
| --- | --- |
| Пероксид циклогексанона | 0,18-0,23 |
| Нафтенат кобальта | 0,36-0,46 |
| Пигмент 520 |  |
| зеленый синтетический | 1,07-1,35 |
| Кварцевый наполнитель | 78,96-83,39 |