| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2417962 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C04B26/04 (2006.01) C09D167/06 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2010102741/05, 27.01.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 27.01.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 27.01.2010 (45) Опубликовано: 10.05.2011 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2070549 C1, 10.07.1996. RU 2126775 C1, 27.02.1999. RU 2073041 C1, 10.02.1997. RU 2270217 C2, 20.02.2006. RU 2049752 C1, 20.12.1996. JP 56011945 A, 05.02.1981. GB 909281 A, 31.10.1962. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Ерастов Алексей Валентинович (RU), Волгина Елена Викторовна (RU), Кудимова Алена Владимировна (RU), Захарова Елена Александровна (RU), Федорцов Анатолий Петрович (RU), Ерофеева Ирина Владимировна (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ПОЛИМЕРРАСТВОРНАЯ СМЕСЬ

(57) Реферат:

Изобретение относится к полимеррастворной смеси для изготовления антикоррозионных защитных покрытий по строительным конструкциям, предназначенных для эксплуатации на объектах с химически агрессивными средами. Смесь содержит, мас.%: ненасыщенная полиэфирная смола марки ПН-19 - 18-24, пероксид циклогексанона - 0,22-0,29, нафтенат кобальта - 0,44-0,56, литопон - 1,08-1,44 и белая сажа - 73,71-80,26. Изобретение позволяет получать полимеррастворную смесь с улучшенными физико-механическими свойствами и повышенной химической стойкостью смеси к 10%-ным растворам серной кислоты. 2 табл.

Формула изобретения

Полимеррастворная смесь, включающая вяжущее, отверждающую систему и наполнитель, отличающаяся тем, что она содержит в качестве вяжущего ненасыщенную полиэфирную смолу марки ПН-19, в качестве отверждающей системы - пероксид циклогексанона и нафтенат кобальта, а в качестве наполнителя - белую сажу и литопон при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Ненасыщенная полиэфирная смола марки ПН-19 | 18-24 |
| --- | --- |
| Пероксид циклогексанона | 0,22-0,29 |
| Нафтенат кобальта | 0,44-0,56 |
| Литопон | 1,08-1,44 |
| Белая сажа | 73,71-80,26 |