| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2421846 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01K3/02 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2010103186/07, 01.02.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 01.02.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 01.02.2010 (45) Опубликовано: 20.06.2011 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: АНТОШКИН Н.Ф. и др. Разрядные лампы высокого давления. - Саранск: Мордовский университет, 1992, с.17-20. RU 2287204 C1, 10.11.2006. SU 1359820 A1, 15.12.1987. RU 2377689 C1, 27.12.2009. US 4287231 A, 01.09.1981. CN 2234380 Y, 04.09.1996. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Карьгин Игорь Петрович (RU), Кошин Илья Николаевич (RU), Смоланов Николай Александрович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

(57) Реферат:

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может найти широкое применение в производстве источников света с зеркальным отражающим слоем на колбе. Техническим результатом является снижение энерго- и массозатрат при производстве зеркальных источников света, улучшение чистоты рабочего объема источника света, повышение надежности. Способ включает монтаж ножки, заварку, откачку, наполнение, цоколевку. На внешнюю поверхность колбы наносят алюминиевый зеркальный слой методом ионно-плазменного напыления в рабочей камере в тлеющем разряде инертного газа при давлении (1-2)×10-6 мм рт.ст., токе 70-80 А, напряжении 40-50 В, времени напыления 5-10 мин. Площадь напыленного алюминиевого зеркального слоя на внешнюю поверхность колбы зависит от геометрических размеров колбы источников света при толщине 2,5-5,0 мкм в зависимости от времени напыления. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Формула изобретения

1. Способ изготовления источников света, заключающийся в монтаже ножки, заварке, откачке, наполнении, цоколевке и напылении зеркального слоя, отличающийся тем, что на внешнюю поверхность колбы наносят алюминиевый зеркальный слой методом ионно-плазменного напыления в рабочей камере в тлеющем разряде инертного газа при давлении (1-2)·10-6 мм рт.ст., токе 70-80 А, напряжении 40-50 В, времени напыления 5-10 мин.

2. Способ изготовления источников света по п.1, отличающийся тем, что площадь напыленного алюминиевого зеркального слоя на внешнюю поверхность колбы зависит от геометрических размеров колбы источников света при толщине 2,5-5,0 мкм в зависимости от времени напыления.