| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2428391 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C04B28/02 (2006.01) C04B14/04 (2006.01) C04B111/20 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 07.09.2011 - нет данных |

| (21), (22) Заявка: 2010104275/03, 08.02.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 08.02.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 08.02.2010 (45) Опубликовано: 10.09.2011 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2371411 С1, 27.10.2009. RU 2372306 С1, 10.05.2001. RU 2168472 С2, 10.05.2001. RU 2153714 С1, 27.07.2000. CN 101337802 А, 07.01.2009. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Смирнов Василий Филиппович (RU), Сураева Екатерина Николаевна (RU), Богатов Андрей Дмитриевич (RU), Казначеев Сергей Валерьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР

(57) Реферат:

Изобретение относится к строительным растворам и может быть использовано для изготовления штукатурных покрытий, в качестве раствора в кирпичных кладках и в соединительных прослойках плиточных покрытий. Строительный раствор содержит, мас.%: цемент - 21,0-21,9, мелкий заполнитель - кварцевый песок - 58,7-59,3, тонкомолотый наполнитель - тонкоизмельченный дунит - 4,2-4,3, натрий сернокислый - 0,6-1,5, вода - остальное. Технический результат - придание строительному раствору фунгицидности. 3 табл.

Формула изобретения

Строительный раствор, включающий цемент, мелкий заполнитель, тонкомолотый наполнитель, добавку и воду, отличающийся тем, что в качестве тонкомолотого наполнителя используют тонкоизмельченный дунит, в качестве добавки - натрий серно-кислый, а в качестве мелкого заполнителя - кварцевый песок, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Цемент | 21,0-21,9 |
| --- | --- |
| Кварцевый песок | 58,7-59,3 |
| Тонкоизмельченный дунит | 4,2-4,3 |
| Натрий серно-кислый | 0,6-1,5 |
| Вода | остальное |