| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2429266 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C09D167/06 (2006.01) C04B26/04 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2010103175/05, 01.02.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 01.02.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 01.02.2010 (45) Опубликовано: 20.09.2011 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2093534 C1, 20.10.1997. RU 2308430 C2, 20.10.2007. RU 2270217 C2, 20.02.2006. RU 2126775 C1, 27.02.1999. RU 2070549 C1, 10.07.1996. RU 2049752 C1, 20.12.1996. RO 104110 B1, 31.08.1995. JP 5294698 A, 09.11.1993. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Ерастов Алексей Валентинович (RU), Радбиль Беньюмин Александрович (RU), Волгина Елена Викторовна (RU), Кудимова Алена Владимировна (RU), Захарова Елена Александровна (RU), Федорцов Анатолий Петрович (RU), Ерофеева Ирина Владимировна (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ПРОПИТКИ КАРКАСА ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к полимерминеральному раствору для изготовления биостойких строительных материалов и изделий, например матрицы для полимербетонных полов каркасной структуры. Раствор содержит, мас.%: ненасыщенная полиэфирная смола на основе терефталевой кислоты - 30-40, пероксид циклогексанона - 0,57-0,76, нафтенат кобальта - 1,14-1,52, молотый базальт - 49,72-66,29, раствор «Биоцик-Т» - четвертичное аммониевое соединение на основе смоляных кислот в стироле с соотношением по массе 1:1 - 2-8. Изобретение позволяет получать полимерминеральный раствор с улучшенными физико-механическими свойствами и повышенной бактерицидной и фунгицидной стойкостью к микромицетам. 4 табл.

Формула изобретения

Полимерминеральный раствор для пропитки каркаса из минерального заполнителя, включающий вяжущее, отверждающую систему и наполнитель, отличающийся тем, что он содержит в качестве вяжущего ненасыщенную полиэфирную смолу на основе терефталевой кислоты, в качестве отверждающей системы - пероксид циклогексанона и нафтенат кобальта, в качестве наполнителя - молотый базальт, а также дополнительно раствор «Биоцик-Т» - четвертичное аммониевое соединение на основе смоляных кислот в стироле с соотношением по массе 1:1, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| Ненасыщенная полиэфирная смола |  |
| --- | --- |
| на основе терефталевой кислоты | 30-40 |
| Пероксид циклогексанона | 0,57-0,76 |
| Нафтенат кобальта | 1,14-1,52 |
| Молотый базальт | 49,72-66,29 |
| Раствор четвертичного аммониевого соединения на основе смоляных кислот в стироле с соотношением по массе 1:1 | 2-8 |