| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2432346 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C04B38/02 (2006.01) C04B38/08 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2010108573/03, 09.03.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 09.03.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 09.03.2010 (45) Опубликовано: 27.10.2011 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 216504 C2, 27.03.2001. RU 2036886 C1, 09.06.1995. RU 2177463 C1, 27.12.2001. SU 1511245 A1, 30.09.1989. GB 1496858 A, 05.01.1978. GB 1040442 A, 24.08.1966. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Баженов Юрий Михайлович (RU), Богатов Андрей Дмитриевич (RU), Богатова Светлана Николаевна (RU), Завалишин Евгений Васильевич (RU), Спирин Вадим Александрович (RU), Казначеев Сергей Валерьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОРИЗОВАННОГО БЕТОНА

(57) Реферат:

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к составу сырьевой смеси для приготовления легкого поризованного бетона, применяемого в производстве конструкционно-теплоизоляционных изделий в виде панелей, ограждающих конструкций. Сырьевая смесь содержит, мас.%: едкий натр 2,3-2,8, молотый керамзит 7,28-7,3, полуводный сульфат кальция 2,07-2,1, натриевое жидкое стекло 3,9-3,92, алюминиевая пудра 0,05-0,14, керамзитовый гравий 35,48-35,5, вода 18,4-18,43, молотое стекло остальное. Технический результат - повышение химической стойкости и придание фунгицидных свойств. 2 табл.

Формула изобретения

Сырьевая смесь для приготовления поризованного бетона, включающая воду, вяжущее, мелкий наполнитель, крупный заполнитель, газообразующую добавку в виде алюминиевой пудры, отличающаяся тем, что в качестве вяжущего содержит молотое стекло и едкий натр, мелкого наполнителя - молотый керамзит, крупного заполнителя - керамзитовый гравий, а также дополнительно добавку из полуводного сульфата кальция и жидкого натриевого стекла при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| едкий натр | 2,3-2,8 |
| --- | --- |
| молотый керамзит | 7,28-7,3 |
| полуводный сульфат кальция | 2,07-2,1 |
| жидкое натриевое стекло | 3,9-3,92 |
| алюминиевая пудра | 0,05-0,14 |
| керамзитовый гравий | 35,48-35,5 |
| вода | 18,4-18,43 |
| молотое стекло | остальное |