| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2436741 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C03C8/00 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2009135371/03, 22.09.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.09.2009 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 22.09.2009 (43) Дата публикации заявки: 27.03.2011 (45) Опубликовано: 20.12.2011 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 948921 А, 07.08.1982. US 3573021 А, 30.05.1971. SU 1035011 А, 15.08.1983. GB 1366602 А, 11.09.1974. SU 1661156 A1, 07.07.1991. Адрес для переписки: 430021, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Веселовского, 62, кв.23, О.П. Ксенофонтову | (72) Автор(ы): Ксенофонтов Олег Петрович (RU) (73) Патентообладатель(и): Ксенофонтов Олег Петрович (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОВИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ И КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЕЕ ТЕРМООБРАБОТКИ

(57) Реферат:

Изобретение относится к светотехнике, а именно изготовлению стеклянных изделий, полупроводниковых светоизлучающих приборов, а также к методу пайки без водорода. Технический результат изобретения - придание стеклу свойств электропроводности и светоизлучения при пропускании через него электрического тока. Минеральные стекла, содержащие в своем составе окислы элементов II и/или III группы периодической системы, термообрабатывают в азотной атмосфере при температуре 500-1200°С в контейнере для диссоциации окислов. Переводя окислы данных элементов на поверхности стекла в нитриды, полученная стекловидная композиция становится электропроводящей и светоизлучающей при пропускании электрического тока. В стекловидную светоизлучающую композицию дополнительно можно вводить элементы V и/или VI группы периодической системы. Контейнер для проведения термообработки стекловидной композиции, состоящий из жаростойкой оболочки, содержит кислородный поглотитель во внутреннем объеме. Создаваемая частями контейнера протяженность зазора из внешнего пространства во внутреннюю полость больше толщины зазора в 500 и более раз до состояния полной герметичности. Увеличить площадь излучения возможно путем нанесения вышеназванных композиций в виде оплавленного покрытия на термостойкие подложки. Механический и/или электрический контакты к светоизлучающей композиции получают путем непосредственного вплавления контакта в стекловидную композицию или металлизацией необходимых участков с последующей пайкой легкоплавкими припоями. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения

1. Способ изготовления стекловидной композиции на основе минерального стекла, содержащего в своем составе окислы элементов II и/или III группы Периодической системы Д.И.Менделеева, отличающийся тем, что, с целью придания композиции свойств электропроводности и светоизлучения, при пропускании через нее электрического тока стекло подвергают термообработке в азотной атмосфере при температуре 500-1200°С с удалением кислорода из зоны обработки.

2. Способ изготовления стекловидной композиции по п.1, отличающийся дополнительным вводом в ее состав элементов V и/или VI группы Периодической системы.

3. Контейнер для проведения термообработки по пп.1 и 2, состоящий из жаростойкой оболочки, содержащий кислородный поглотитель во внутреннем объеме, отличающийся тем, что создаваемая частями конструкции протяженность зазора из внешнего пространства во внутреннюю полость больше толщины зазора в 500 и более раз до состояния полной герметичности.