| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 2444489 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C04B28/20 (2006.01) C04B111/20 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2010128624/03, 09.07.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 09.07.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 09.07.2010 (45) Опубликовано: 10.03.2012 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2305666 C1, 10.09.2007. RU 2342347 C2, 27.12.2008. RU 2163899 C2, 20.10.2000. RU 2138460 C1, 27.09.1999. DE 1231154 В, 22.12.1966. DE 1646966 A1, 30.12.1971. GB 1091766 A, 22.11.1967. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Смирнов Василий Филиппович (RU), Хуторский Сергей Владимирович (RU), Богатов Андрей Дмитриевич (RU), Казначеев Сергей Валерьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СИЛИКАТНАЯ СМЕСЬ

(57) Реферат:

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для приготовления строительных растворов для производства внутренних и наружных штукатурных работ. Силикатная смесь включает, мас.%: негашеная известь 16,8-19,2, немолотый кварцевый песок 52,6-56,2, добавка - Пенетрон Адмикс 0,1-0,4 и вода 24,2-30,6. Технический результат - повышение пластифицирующих свойств, замедление сроков схватывания и придание грибостойкости. 2 табл.

Формула изобретения

Силикатная смесь, включающая негашеную известь, немолотый кварцевый песок, воду и добавку, отличающаяся тем, что в качестве добавки содержит Пенетрон Адмикс, мас.%:

| Известь негашеная | 16,8-19,2 |
| --- | --- |
| Немолотый кварцевый песок | 52,6-56,2 |
| Пенетрон Адмикс | 0,1-0,4 |
| Вода | 24,2-30,6 |