| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 2446105 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C01G23/00 (2006.01) C01D13/00 (2006.01) C04B35/468 (2006.01) C04B35/47 (2006.01) C04B35/472 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2010140916/05, 06.10.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 06.10.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 06.10.2010 (45) Опубликовано: 27.03.2012 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: NERI G. et al. Resistive -sensors based on ball milled Fe-doped SrTiO3 nanopowders obtained by self-propagating high-temperature synthesis (SHS), Sensor and Actuators B, 2007, v.126, pp.258-265. RU 2323882 C2, 10.05.2008. RU 2373154 C2, 20.11.2009. SU 814968 A1, 23.03.1981. EP 1598326 A1, 23.11.2005. EP 1270512 A1, Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Кузнецов Максим Валерьевич (RU), Морозов Юрий Георгиевич (RU), Томилин Олег Борисович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТИТАНАТОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЛИ СВИНЦА

(57) Реферат:

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения титанатов щелочноземельных металлов или свинца, частично замещенных железом MTi1-xFe xO3 (M=Sr, Ba, Pb; x=0-0,6), включает приготовление исходной смеси с последующим проведением процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Исходную смесь получают путем предварительного перемешивания в течение 30 минут порошка пероксида соответствующего щелочноземельного металла или свинца с порошками оксида титана (IV) и оксида железа (III) в стехиометрических соотношениях. Затем к полученной смеси добавляют порошок металлического титана с последующим дополнительным перемешиванием в течение 30 минут. Процесс взаимодействия компонентов в полученной реакционной смеси осуществляют в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, при этом компоненты реакционной смеси берут в следующих соотношениях (масс.%): пероксид щелочноземельного металла или свинца 78,71-63,53; оксид титана (IV) 18,42-1,30; оксид железа (III) 25,45-2,64; металлический титан 12,34-5,44. Изобретение позволяет удешевить процесс твердофазного горения исходной смеси и обеспечить контролируемость взаимодействия компонентов смеси. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения

1. Способ получения титанатов щелочноземельных металлов или свинца, частично замещенных железом MTi1-xFex O3 (M=Sr, Ba, Pb; x=0-0,6), включающий приготовление исходной смеси с последующим проведением процесса взаимодействия ее компонентов в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, отличающийся тем, что исходную смесь получают путем предварительного перемешивания в течение 30 мин порошка пероксида соответствующего щелочноземельного металла или свинца с порошками оксида титана (IV) и оксида железа (III) в стехиометрических соотношениях, затем к полученной смеси добавляют порошок металлического титана с последующим дополнительным перемешиванием в течение 30 мин, а процесс взаимодействия компонентов в полученной реакционной смеси осуществляют в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, при этом компоненты реакционной смеси берут в следующих соотношениях, мас.%:

| пероксид щелочноземельного металла или свинца | 78,71-63,53 |
| --- | --- |
| оксид титана (IV) | 18,42-1,30 |
| оксид железа (III) | 25,45-2,64 |
| металлический титан | 12,34-5,44 |

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс твердофазного горения полученной реакционной смеси осуществляют в электрическом поле напряженностью от 0 до 220 кВ/м.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс твердофазного горения полученной реакционной смеси осуществляют в магнитном поле от 0 до 0,27 Тл.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс твердофазного горения полученной реакционной смеси осуществляют при одновременном воздействии электрического поля напряженностью от 0 до 220 кВ/м и магнитного поля от 0 до 0,27 Тл.