|  | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) RU (11) 2461533 (13) C1 (51) МПК C04B41/68 (2006.01) (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ : |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2011116017/03, 22.04.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.04.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 22.04.2011 (45) Опубликовано: 20.09.2012 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2055821 C1, 10.03.1996. RU 2328478 C1, 10.07.2008. SU 796235 A, 15.01.1981. SU 703515 A, 15.12.1979. RU 2208620 C2, 20.07.2003. SU 1740393 A1, 15.06.1992. BY 10708 C1, 30.06.2008. CH 684796 A5, 30.12.1994. GB 1153299 A, 29.05.1969. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Дергунова Анна Васильевна (RU), Спирин Вадим Александрович (RU), Завалишин Евгений Васильевич (RU), Казначеев Сергей Валерьевич (RU), Богатов Андрей Дмитриевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) (54) КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПРОПИТКИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (57) Реферат: Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для пропитки бетонных и железобетонных изделий. Композиция для пропитки бетонных и железобетонных изделий содержит, мас.%: натриевое жидкое стекло 77,0-77,50, кремнефтористый натрий 15,43-15,50, поливинилацетатная эмульсия - остальное. Технический результат - повышение фунгицидных свойств, прочности и морозостойкости бетонных и железобетонных изделий. 2 табл. Формула изобретения Композиция для пропитки бетонных и железобетонных изделий, включающая натриевое жидкое стекло и добавочные компоненты, отличающаяся тем, что в качестве добавочных компонентов содержит кремнефтористый натрий и поливинилацетатную эмульсию при следующем соотношении компонентов, мас.%: Натриевое жидкое стекло 77,0-77,50 Кремнефтористый натрий 15,43-15,50 Поливинилацетатная эмульсия Остальное |  |