|  | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) RU (11) 2462488 (13) C1 (51) МПК C08L63/00 (2006.01) C08K5/13 (2006.01) (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2011112285/05, 30.03.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 30.03.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 30.03.2011 (45) Опубликовано: 27.09.2012 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2280061 С2, 20.07.2006. RU 2186077 С2, 27.07.2002. RU 2335521 С1, 10.10.2008. ЕР 1314748 А2, 28.05.2003. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью (72) Автор(ы): Ерофеев Владимир Трофимович (RU), Дергунова Анна Васильевна (RU), Спирин Вадим Александрович (RU), Спирина Татьяна Петровна (RU), Казначеев Сергей Валерьевич (RU), Богатов Андрей Дмитриевич (RU), Завалишин Евгений Васильевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) (54) ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (57) Реферат: Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для пропитки бетонных и железобетонных изделий. Полимерная композиция содержит эпоксидную смолу, отвердитель -полиэтиленполиамин, в качестве растворителя - смесь растворителей: бутилацетат, ацетон, толуол в соотношении 12:26:62 и дополнительно фенол, при следующем соотношении компонентов, мас.%: эпоксидная смола ЭД-16 30-40, полиэтиленполиамин 3-4, фенол 1-2, смесь растворителей: бутилацетат, ацетон, толуол в соотношении 12:26:62 - остальное. Изобретение позволяет повысить прочность и биостойкость бетонных и железобетонных изделий. 3 табл. Формула изобретения Полимерная композиция, включающая эпоксидную смолу, отвердитель - полиэтиленполиамин и растворитель, отличающаяся тем, что она содержит в качестве растворителя смесь растворителей: бутилацетат, ацетон, толуол в соотношении 12:26:62 и дополнительно фенол при следующем соотношении компонентов, мас.%: Эпоксидная смола ЭД-16 30-40 Полиэтиленполиамин 3-4 Фенол 1-2 Смесь растворителей: бутилацетат, ацетон, толуол в соотношении 12:26:62 остальное |  |