|  | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, (19) RU (11) 2462781 (13) C1 (51) МПК H01J1/144 (2006.01) (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2011109632/07, 14.03.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 14.03.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 14.03.2011 (45) Опубликовано: 27.09.2012 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: Обзоры по электронной технике, Серия 1, Электроника СВЧ, вып.14 (1154). - М.: ЦНИИ «Электроника», 1985, с.22-28. SU 943915, 15.07.1982. SU 1622348, 23.01.1991. JP 08315727 A, 29.11.1996. ЕР 0395157 В1, 17.08.1994. ЕР 0516503 А, 02.12.1992. ЕР 1232512 А, 07.01.2009. JP 9102272 A, 15.04.1997. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью (72) Автор(ы): Зорина Татьяна Максимовна (RU), Корочков Юрий Алексеевич (RU), Нищев Константин Николаевич (RU), Сафроненков Сергей Анатольевич (RU), Беглов Владимир Иванович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) (54) МАТЕРИАЛ ЭМИССИОННОГО ПОКРЫТИЯ КАТОДОВ ЭЛЕКТРОННО-ИОННЫХ ПРИБОРОВ (57) Реферат: Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в производстве газоразрядных источников света высокого давления. Материал эмиссионного покрытия катодов содержит оксид кальция и оксид иттрия, или оксид иттербия, или оксид скандия при следующем соотношении компонентов (мол.%): оксид кальция - 50-51, оксид иттрия, или оксид иттербия, или оксид скандия - 50-49. Технический результат- повышение стойкости к термическому испарению с рабочей температурой катода ~1700-1950 К. 2 табл., 2 ил. Формула изобретения Материал эмиссионного покрытия катодов электронно-ионных приборов, заключающийся в том, что его состав содержит оксид кальция и оксид иттрия, или оксид иттербия, или оксид скандия при следующем соотношении компонентов, мол.%: оксид кальция 50-51 оксид иттрия, или оксид иттербия, или оксид скандия 50-49 |  |