| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 56912 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК E04B5/17 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2006113529/22, 20.04.2006 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 20.04.2006 (46) Опубликовано: 27.09.2006 Адрес для переписки: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Селяев Владимир Павлович (RU), Агушев Валерий Лукич (RU), Цыганов Виктор Владимирович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СБОРНО-МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

(57) Реферат:

Полезная модель направлена на снижение трудоемкости изготовления и затрат на монтажные работы. Указанный технический результат достигается тем, что сборно-монолитное перекрытие содержит предварительно напряженные железобетонные балки, на которые последовательно уложены элементы заполнения в виде настила из досок, пароизоляция и арматура, объединенные между собой монолитным бетоном

Полезная модель относится к строительству и может быть использована при монтаже сборно-монолитных перекрытий, представляющих собой рациональное сочетание и объединение сборных изделий с монолитным армированным бетоном.

Известно сборно-монолитное перекрытие зданий и сооружений, включающее железобетонные балки с открытыми арматурными каркасами, соединенные со сборными железобетонными полыми коробчатыми элементами заполнения, объединенными между собой (SU 537173, М.кл.2 Е 04 В 5/17, Е 04 В 5/48, опубл. 30.11.1976.).

Недостатком конструкции является достаточно трудоемкая технология монтажа элементов сборно-монолитного перекрытия, приводящая к значительным трудозатратам и требующая наличие съемных опалубок и механизмов высокой грузоподъемности.

Технический результат заключается в снижении трудоемкости изготовления и затрат на монтажные работы по устройству сборно-монолитных перекрытий.

Технический результат достигается тем, что сборно-монолитное перекрытие содержит предварительно напряженные железобетонные балки, на которые последовательно уложены элементы заполнения в виде настила из досок, пароизоляция и арматура, объединенные между собой монолитным бетоном.

Монтаж конструкции сборно-монолитного перекрытия осуществляют следующим образом (фиг.1, 2). На несущие стены здания 1 последовательно монтируют: несущие элементы - предварительно напряженные железобетонные балки 2 с шагом 700 мм, элементы заполнения в виде настила 3 из досок толщиной 20 мм, выполняющий роль несъемной опалубки, пароизоляция 4, например из одного слоя рубероида, и арматура 5 периодического профиля 10 класса A-III, объединенные между собой монолитным бетоном 6 класса В15.

Работа сборно-монолитной конструкции характеризуется тем, что деформации монолитного бетона 6 следуют за деформациями бетона железобетонных балок 2, следовательно, трещины в монолитном бетоне 6 не могут развиваться до тех пор, пока они не появятся в предварительно напряженном железобетонном элементе 2. Вследствие монолитности и статической неопределимости трещиностойкость и жесткость сборно-монолитных перекрытий с армирующими элементами из предварительно напряженных железобетонных балок значительно повышаются.

Предварительно напряженные железобетонные балки безопалубочного формования изготовлены по технологии «Тэнсиланд», обладающие высокой трещиностойкостью и несущей способностью 800 кг/м3, с собственным весом всего 20 кг/м, что позволяет вести монтаж вручную или с применением легких подъемников. Несомненным плюсом является отсутствие временных стоек для поддержания опалубки.

В зависимости от типа здания, в котором расположено перекрытие возможно применение сборных элементов любых типоразмеров (пролетом L до 6 метров) благодаря технологии производства железобетонных балок, что является несомненным преимуществом в индивидуальном жилищном строительстве, а также при производстве ремонтных работ и реконструкции существующих зданий.

Технико-экономическое обоснование показало, что внедрение конструкции позволит снизить затраты на устройство или капитальный ремонт перекрытий в жилых и общественных зданиях и сооружениях. Стоимость 1 м2 перекрытия в балочном варианте дешевле на 40%, чем с использованием плит перекрытий.

Формула полезной модели

Сборно-монолитное перекрытие, содержащее железобетонные балки и элементы заполнения, объединенные между собой, отличающееся тем, что на предварительно напряженные железобетонные балки последовательно уложены элементы заполнения в виде настила из досок, пароизоляция и арматура, объединенные между собой монолитным бетоном.