| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 58573 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК E04B5/17 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2006115655/22, 05.05.2006 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.05.2006 (46) Опубликовано: 27.11.2006 Адрес для переписки: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУ ВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Селяев Владимир Павлович (RU), Агушев Валерий Лукич (RU), Цыганов Виктор Владимирович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СБОРНО-МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

(57) Реферат:

Полезная модель направлена на снижение трудоемкости изготовления и затрат на монтажные работы по устройству сборно-монолитных перекрытий. Указанный технический результат достигается тем, что сборно-монолитное перекрытие содержит предварительно напряженные железобетонные балки, на которые последовательно уложены поперечные арматурные стержни с шагом 800-1000 мм, элементы заполнения в виде профилированного металлического настила и пароизоляция, объединенные между собой монолитным бетоном.

Полезная модель относится к строительству и может быть использована при монтаже конструкций сборно-монолитных перекрытий, представляющих собой рациональное сочетание и объединение сборных изделий с монолитным бетоном.

Известно сборно-монолитное перекрытие зданий и сооружений, включающее железобетонные балки с открытым арматурным каркасом, соединенные со сборными железобетонными полыми коробчатыми элементами заполнения, объединенными между собой (SU 537173, М. кл.2 Е 04 В 5/17, Е 04 В 5/48. опубл. 30.11.1976.).

Недостатком конструкции является достаточно трудоемкая технология монтажа элементов сборно-монолитного перекрытия, приводящая к значительным трудозатратам и требующая наличие механизмов высокой грузоподъемности.

Технический результат заключается в снижении трудоемкости изготовления и затрат на монтажные работы по устройству сборно-монолитных перекрытий.

Технический результат достигается тем, что сборно-монолитное перекрытие содержит предварительно напряженные железобетонные балки, на которые последовательно уложены поперечные арматурные стержни с шагом 800-1000 мм, элементы заполнения в виде профилированного металлического настила и пароизоляция, объединенные между собой монолитным бетоном.

На фиг.1 изображена конструкция сборно-монолитного перекрытия; на фиг.2 - сборно-монолитное перекрытие в плане.

Монтаж сборно-монолитного перекрытия осуществляют в следующей последовательности. На несущие стены здания 1 последовательно монтируют: несущие элементы - предварительно напряженные железобетонные балки 2 с шагом 700 мм, профилированный металлический настил 3, например марки

С10-1150 шириной 700 мм с операнием по контуру, выполняющий роль несъемной опалубки, проектное положение которого обеспечивают поперечные арматурные стержни 4 периодического профиля 10 класса А-III установленные с шагом 800-1000 мм и пароизоляция 5, например из одного слоя, объединенные между собой монолитным бетоном 6 класса В 15.

Вследствие совместной работы предварительно напряженных железобетонных балок 2 и монолитного бетона 6 трещиностойкость и жесткость конструкций сборно-монолитных перекрытий значительно повышаются. Это объясняется тем, что деформации монолитного бетона 6 развиваются в стесненных условиях и следуют за деформациями бетона предварительно напряженных железобетонных балок 2. Трещины в монолитном бетоне не могут развиваться до тех пор, пока они не появятся в предварительно-напряженном бетоне предварительно напряженных железобетонных балок 2. Дополнительные растягивающие усилия в монолитном бетоне 6 воспринимаются поперечными арматурными стержнями 4 и профилированным металлическим настилом 3.

Предварительно напряженные железобетонные балки безопалубочного формования изготовлены по технологии «Тэнсиланд», обладающие высокой трещиностойкостью и несущей способностью 800 кг/м3, с собственным весом всего 20 кг/м, что позволяет вести монтаж вручную или с применением легких подъемников. Несомненным плюсом является отсутствие временных стоек для поддержания опалубки.

В зависимости от типа здания, в котором расположено перекрытие возможно применение предварительно напряженных железобетонных балок любых типоразмеров (пролетом L до 6 метров) благодаря технологии производства железобетонных балок, что является несомненным преимуществом в индивидуальном жилищном строительстве, а также при производстве ремонтных работ и реконструкции существующих зданий.

Технико-экономическое обоснование показало, что внедрение конструкции позволит снизить затраты на устройство или капитальный ремонт

перекрытий в жилых и общественных зданиях и сооружениях. Стоимость 1 м2 перекрытия в балочном варианте дешевле на 35-40%, чем с использованием плит перекрытий.

Формула полезной модели

Сборно-монолитного перекрытие, содержащее железобетонные балки и элементы заполнения, объединенные между собой, отличающаяся тем, что на предварительно напряженные железобетонные балки последовательно уложены поперечные арматурные стержни с шагом 800-1000 мм, элементы заполнения в виде профилированного металлического настила и пароизоляция, объединенные между собой монолитным бетоном.