| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 69306 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01B7/00 (2006.01) H01B11/10 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2007111761/22, 30.03.2007 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 30.03.2007 (46) Опубликовано: 10.12.2007 Адрес для переписки: 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, 3, ОАО "Завод Сарансккабель" | (72) Автор(ы): Боксимер Эвир Аврамович (RU), Бузлаев Анатолий Васильевич (RU), Рязанов Виктор Иванович (RU), Мещанов Геннадий Иванович (RU), Ларин Юрий Тимофеевич (RU), Шолуденко Михаил Владимирович (RU), Хвощевская Ирина Владимировна (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Завод Сарансккабель" (RU), Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (ОАО ВНИИ КП) (RU) |
| --- | --- |

(54) КАБЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (ВАРИАНТЫ)

(57) Реферат:

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в конструкциях кабелей для систем сигнализации, управления, передачи и обработки данных. Указанные кабели применяются для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении до 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 50°С и прокладки вдоль линий железных дорог, в сооружениях метрополитена, каналах, туннелях, коллекторах, в служебно-технических помещениях. Технический результат полезной модели заключается в создание вариантов конструкций кабелей для сигнализации и блокировки, которые обеспечивают повышенные показатели пожарной безопасности кабелей, а именно нераспространение горения при прокладке в пучках, пониженного выделения дыма, коррозийно-активных и токсичных продуктов горения, а также сохранения работоспособности при воздействии пламени. Указанный технический результат по первому варианту достигается тем, что в кабеле для сигнализации и блокировки, содержащем сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из синтетической ленты и наружная оболочка, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для наружной оболочки кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

Указанный технический результат по второму варианту достигается тем, что в кабеле для сигнализации и блокировки, содержащем сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из синтетической ленты, экран и наружная оболочка, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для наружной оболочки кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции. Экран может быть выполнен из медной или алюминиевой, или алюмополимерной ленты или в виде алюминиевой оболочки, поверх которой наложены битум и синтетические ленты. Указанный технический результат по третьему варианту достигается тем, что в кабеле для сигнализации и блокировки, содержащем сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого наложены последовательно поясная изоляция из синтетической ленты внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для внутренней и наружной оболочек кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции, а броня выполнена из оцинкованных стальных лент или стальных оцинкованных проволок. Указанный технический результат по четвертому варианту достигается тем, что в кабеле для сигнализации и блокировки, содержащем сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого наложены последовательно поясная изоляция из синтетической ленты, экран, внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для внутренней и наружной оболочек кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции. Экран может быть выполнен из медной или алюминиевой, или алюмополимерной ленты.

В данном варианте исполнения кабеля для сигнализации и блокировки экран может быть выполнен в виде алюминиевой оболочки, поверх которой наложены битум и синтетические ленты. Указанный технический результат по пятому варианту достигается тем, что кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из синтетической ленты и наружная оболочка, снабжен термическим барьером, который наложен на токопроводящие жилы, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для наружной оболочки кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции, а термический барьер выполнен из ленточных материалов на основе слюды. Указанный технический результат по шестому варианту достигается тем, что кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из синтетической ленты, экран и наружная оболочка, снабжен термическим барьером, который наложен на токопроводящие жилы, а в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для наружной оболочки кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции, при этом термический барьер выполнен из ленточных материалов на основе слюды. Экран может быть выполнен из медной или алюминиевой, или алюмополимерной ленты, а также в виде алюминиевой оболочки, поверх которой наложены битум и синтетические ленты. Указанный технический результат по седьмому варианту достигается тем, что кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх

которого наложены последовательно поясная изоляция из синтетической ленты, внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, снабжен термическим барьером, который наложен на токопроводящие жилы, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для внутренней и наружной оболочек кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции, а термический барьер выполнен из ленточных материалов на основе слюды, при этом броня выполнена из оцинкованных стальных лент или стальных оцинкованных проволок. Указанный технический результат по восьмому варианту достигается тем, что кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого наложены последовательно поясная изоляция из синтетической ленты, экран, внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, снабжен термическим барьером, который наложен на токопроводящие жилы, а в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для внутренней и наружной оболочек кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции, а термический барьер выполнен из ленточных материалов на основе слюды, при этом броня выполнена из оцинкованных стальных лент или стальных оцинкованных проволок. Экран в данном варианте конструкции кабеля может быть выполнен из медной или алюминиевой, или алюмополимерной ленты, а также экран может быть выполнен в виде алюминиевой оболочки, поверх которой наложены битум и синтетические ленты. Указанный технический результат по девятому варианту достигается тем, что в кабеле для сигнализации и блокировки, содержащем сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из синтетической ленты и наружная оболочка, поясная изоляция снабжена дополнительной

скрепляющей защитной обмоткой, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил использован полиэтилен, а для наружной оболочки кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции, при этом скрепляющая защитная обмотка выполнена из стеклоленты или ленточных материалов на основе слюды. Указанный технический результат по десятому варианту достигается тем, что в кабеле для сигнализации и блокировки, содержащем сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из синтетической ленты, экран и наружная оболочка, поясная изоляция снабжена дополнительной скрепляющей защитной обмоткой, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил использован полиэтилен, а для наружной оболочки кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции. Экран для этого варианта кабеля может быть выполнен из медной или алюминиевой, или алюмополимерной ленты, а также в виде алюминиевой оболочки, поверх которой наложены битум и синтетические ленты. Указанный технический результат по одиннадцатому варианту достигается тем, что в кабеле для сигнализации и блокировки, содержащем сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого наложены последовательно поясная изоляция из синтетической ленты, внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, поясная изоляция снабжена дополнительной скрепляющей защитной обмоткой, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил использован полиэтилен, а для внутренней и наружной оболочек кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции, при этом скрепляющая защитная обмотка поясной изоляции выполнена из стеклоленты или ленточных материалов на основе слюды, а броня

выполнена из оцинкованных стальных лент или стальных оцинкованных проволок. Указанный технический результат по двенадцатому варианту достигается тем, что в кабеле для сигнализации и блокировки, содержащем сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого наложены последовательно поясная изоляция из синтетической ленты, экран, внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил использован полиэтилен, а для внутренней и наружной оболочек кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции, при этом броня выполнена из оцинкованных стальных лент или стальных оцинкованных проволок. Экран для данной конструкции кабеля может быть выполнен из медной или алюминиевой, или алюмополимерной ленты, а также в виде алюминиевой оболочки, поверх которой наложены битум и синтетические ленты. Использование предлагаемых вариантов конструкций кабелей для сигнализации и блокировки позволит значительно повысить показатели пожарной безопасности, а именно: не распространение горения при прокладке в пучках, пониженного выделения количества дыма, коррозионно-активных и токсичных продуктов горения, сохранение работоспособности в пламени. 12 с.п., 23 з.п. ф-лы полезной модели, 12 ил.

Формула полезной модели

1. Кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из синтетической ленты и наружная оболочка, отличающийся тем, что в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для наружной оболочки кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

2. Кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из синтетической ленты, экран и наружная оболочка, отличающийся тем, что в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для наружной оболочки кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

3. Кабель для сигнализации и блокировки по п.2, отличающийся тем, что экран выполнен из медной или алюминиевой, или алюмополимерной ленты.

4. Кабель для сигнализации и блокировки по п.2, отличающийся тем, что экран выполнен в виде алюминиевой оболочки, поверх которой наложены битум и синтетические ленты.

5. Кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого наложены последовательно поясная изоляция из синтетической ленты, внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, отличающийся тем, что в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для внутренней и наружной оболочек кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

6. Кабель для сигнализации и блокировки по п.5, отличающийся тем, что броня выполнена из оцинкованных стальных лент или стальных оцинкованных проволок.

7. Кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого наложены последовательно поясная изоляция из синтетической ленты, экран, внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, отличающийся тем, что в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для внутренней и наружной оболочек кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

8. Кабель для сигнализации и блокировки по п.7, отличающийся тем, что экран выполнен из медной или алюминиевой, или алюмополимерной ленты.

9. Кабель для сигнализации и блокировки по п.7, отличающийся тем, что экран выполнен в виде алюминиевой оболочки, поверх которой наложены битум и синтетические ленты.

10. Кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из синтетической ленты и наружная оболочка, отличающийся тем, что он снабжен термическим барьером, который наложен на токопроводящие жилы, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для наружной оболочки кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

11. Кабель для сигнализации и блокировки по п.10, отличающийся тем, что термический барьер выполнен из ленточных материалов на основе слюды.

12. Кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из синтетической ленты, экран и наружная оболочка, отличающийся тем, что он снабжен термическим барьером, который наложен на токопроводящие жилы, а в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для наружной оболочки кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

13. Кабель для сигнализации и блокировки по п.12, отличающийся тем, что экран выполнен из медной или алюминиевой, или алюмополимерной ленты.

14. Кабель для сигнализации и блокировки по п.12, отличающийся тем, что экран выполнен в виде алюминиевой оболочки, поверх которой наложены битум и синтетические ленты.

15. Кабель для сигнализации и блокировки по п.12, отличающийся тем, что термический барьер выполнен из ленточных материалов на основе слюды.

16. Кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого наложены последовательно поясная изоляция из синтетической ленты внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, отличающийся тем, что он снабжен термическим барьером, который наложен на токопроводящие жилы, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для внутренней и наружной оболочек кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

17. Кабель для сигнализации и блокировки, по п.16, отличающийся тем, что термический барьер выполнен из ленточных материалов на основе слюды.

18. Кабель для сигнализации и блокировки по п.16, отличающийся тем, что броня выполнена из оцинкованных стальных лент или стальных оцинкованных проволок.

19. Кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого наложены последовательно поясная изоляция из синтетической ленты, экран, внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, отличающийся тем, что он снабжен термическим барьером, который наложен на токопроводящие жилы, а в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил и материала для внутренней и наружной оболочек кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

20. Кабель для сигнализации и блокировки по п.19, отличающийся тем, что термический барьер выполнен из ленточных материалов на основе слюды.

21. Кабель для сигнализации и блокировки по п.19, отличающийся тем, что броня выполнена из оцинкованных стальных лент или стальных оцинкованных проволок.

22. Кабель для сигнализации и блокировки по п.19, отличающийся тем, что экран выполнен из медной или алюминиевой, или алюмополимерной ленты.

23. Кабель для сигнализации и блокировки по п.19, отличающийся тем, что экран выполнен в виде алюминиевой оболочки, поверх которой наложены битум и синтетические ленты.

24. Кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из синтетической ленты и наружная оболочка, отличающийся тем, что поясная изоляция снабжена дополнительной скрепляющей защитной обмоткой, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил использован полиэтилен, а для наружной оболочки кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

25. Кабель для сигнализации и блокировки по п.24, отличающийся тем, что дополнительная скрепляющая защитная обмотка поясной изоляции выполнена из стеклоленты или ленточных материалов на основе слюды.

26. Кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из синтетической ленты, экран и наружная оболочка, отличающийся тем, что в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил использован полиэтилен, а для наружной оболочки кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

27. Кабель для сигнализации и блокировки по п.26, отличающийся тем, что экран выполнен из медной или алюминиевой, или алюмополимерной ленты.

28. Кабель для сигнализации и блокировки по п.26, отличающийся тем, что экран выполнен в виде алюминиевой оболочки, поверх которой наложены битум и синтетические ленты.

29. Кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого наложены последовательно поясная изоляция из синтетической ленты внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, отличающийся тем, что поясная изоляция снабжена дополнительной скрепляющей защитной обмоткой, в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил использован полиэтилен, а для внутренней и наружной оболочек кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

30. Кабель для сигнализации и блокировки по п.29, отличающийся тем, что дополнительная скрепляющая защитная обмотка поясной изоляции выполнена из стеклоленты или ленточных материалов на основе слюды.

31. Кабель для сигнализации и блокировки по п.29, отличающийся тем, что броня выполнена из оцинкованных стальных лент или стальных оцинкованных проволок.

32. Кабель для сигнализации и блокировки, содержащий сердечник из скрученных изолированных токопроводящих жил, поверх которого наложены последовательно поясная изоляция из синтетической ленты, экран, внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, отличающийся тем, что в качестве изоляционного материала для токопроводящих жил использован полиэтилен, а для внутренней и наружной оболочек кабеля использован термопластичный безгалогенный материал на основе полимерной композиции.

33. Кабель для сигнализации и блокировки по п.32, отличающийся тем, что броня выполнена из оцинкованных стальных лент или стальных оцинкованных проволок.

34. Кабель для сигнализации и блокировки по п.32, отличающийся тем, что экран выполнен из медной или алюминиевой, или алюмополимерной ленты.

35. Кабель для сигнализации и блокировки по п.32, отличающийся тем, что экран выполнен в виде алюминиевой оболочки, поверх которой наложены битум и синтетические ленты.