| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 93178 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01B5/08 (2006.01) H01B7/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 16.04.2010 - нет данных |

| (21), (22) Заявка: 2009148502/22, 25.12.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.12.2009 (46) Опубликовано: 20.04.2010 Адрес для переписки: 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, 3, ООО "САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА" | (72) Автор(ы): Боксимер Эвир Аврамович (RU), Боксимер Михаил Эвирович (RU), Абаев Рашид Рафикович (RU), Таранов Андрей Владимирович (RU), Слугин Алексей Юрьевич (RU), Зотов Дмитрий Равилевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА" (RU) |
| --- | --- |

(54) ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ ТРОС (ВАРИАНТЫ)

Формула полезной модели

1. Грозозащитный трос, содержащий центральную проволоку и скрученные вокруг нее один и более повивов из проволок, отличающийся тем, что центральная проволока и повивы вокруг нее выполнены из стальной плакированной алюминием проволоки.

2. Грозозащитный трос по п.1, отличающийся тем, что толщина слоя алюминия на стальной плакированной алюминием проволоке составляет 7-35% от диаметра проволоки.

3. Грозозащитный трос, содержащий центральную проволоку и скрученные вокруг нее один и более повивов из проволок, отличающийся тем, что центральная проволока выполнена из стальной плакированной алюминием проволоки, а повивы вокруг нее выполнены из стальной плакированной алюминием проволоки и проволоки из алюминиевого сплава на основе Al-Mg-Si.

4. Грозозащитный трос по п.3, отличающийся тем, что диаметр и количество стальных плакированных алюминием проволок выполнено в зависимости от механических параметров, предъявляемых к тросу, а количество проволок из алюминиевого сплава на основе Al-Mg-Si, входящих в состав повивов, выполнено с учетом теплового нагрева и суммарной проводимости троса при ударе молнии.

5. Грозозащитный трос по п.3, отличающийся тем, что толщина слоя алюминия на стальной плакированной алюминием проволоке составляет 7-35% от диаметра проволоки.