| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 93179 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01B7/00 (2006.01) H01B9/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 16.04.2010 - нет данных |

| (21), (22) Заявка: 2009135647/22, 24.09.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.09.2009 (46) Опубликовано: 20.04.2010 Адрес для переписки: 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, 3, ОАО "Завод "Сарансккабель" | (72) Автор(ы): Бузлаев Анатолий Васильевич (RU), Рязанов Виктор Иванович (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Завод "Сарансккабель" (RU) |
| --- | --- |

(54) КОМБИНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ СВЯЗИ (ВАРИАНТЫ)

Формула полезной модели

1. Комбинированный кабель связи, включающий сердечник, токопроводящие металлические изолированные жилы, центральный силовой элемент, оптические модули и заполнитель сердечника, поясную изоляцию, экран, внутреннюю оболочку, защитный покров, наружную оболочку и контактную проволоку, отличающийся тем, что четыре токопроводящие изолированные жилы скручены в четверку вокруг центрального силового элемента, при этом токопроводящие жилы выполнены из безкислородной меди, а их изоляция выполнена из полиэтилена или вспененного трехслойного полиэтилена, центральный силовой элемент выполнен из полиэтилена или стеклопластика, каждый из четырех оптических модулей выполнены из полибутелентерефталатной композиции и содержат от 8 до 10 свободно уложенных в них оптических волокон и заполнены гидрофобным заполнителем, а в качестве заполнителя сердечника использованы водоблокирующие ленты или нити, поверх сердечника наложена поясная изоляция из полиэтилена или полиэтилен бутил каучука, затем наложен экран продольно или спирально с перекрытием из алюмополиэтиленовой ленты, внутренняя оболочка выполнена из полиэтилена или полиэтилен бутил каучука, защитный покров выполнен из стальной бронеленты или стальных оцинкованных проволок, а наружная оболочка - из светостабилизированного полиэтилена высокой плотности или безгалогенной композиции, не распространяющей горение.

2. Комбинированный кабель связи, включающий сердечник, токопроводящие металлические изолированные жилы, центральный силовой элемент, оптические модули и заполнитель сердечника, поясную изоляцию, экран, внутреннюю оболочку, защитный покров, наружную оболочку и контактную проволоку, отличающийся тем, что четыре токопроводящие изолированные жилы скручены в четверку вокруг центрального силового элемента, при этом токопроводящие жилы выполнены из безкислородной меди, а их изоляция выполнена из полиэтилена или вспененного трехслойного полиэтилена, центральный силовой элемент выполнен из полиэтилена или стеклопластика, каждый из четырех оптических модулей выполнены из полибутелентерефталатной композиции и содержат от 8 до 10 свободно уложенных в них оптических волокон и заполнены гидрофобным заполнителем, а в качестве гидрофобного заполнителя сердечника использованы водоблокирующие ленты или нити, поверх сердечника наложена поясная изоляция из полиэтилена или полиэтилен бутил каучука, затем наложен экран продольно или спирально с перекрытием из алюмополиэтиленовой ленты, внутренняя оболочка выполнена из полиэтилена или полиэтилен бутил каучука, защитный покров выполнен из кевларовых нитей, а наружная оболочка - из светостабилизированного полиэтилена высокой плотности или безгалогенной композиции, не распространяющей горение.