| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 98021 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК E04C2/02 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010117836/03, 04.05.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 04.05.2010 (46) Опубликовано: 27.09.2010 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Селяев Владимир Павлович (RU), Травуш Владимир Ильич (RU), Осипов Анатолий Константинович (RU), Селяев Павел Владимирович (RU), Гладышев Андрей Сергеевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

Формула полезной модели

Теплоизоляционная панель, включающая теплоизоляционный слой, размещенный между наружным и внутренним слоями, отличающаяся тем, что наружный слой выполнен из декоративного стекла, внутренний слой из латонита, теплоизоляционный слой из теплоизоляционной плиты, выполненной из вакуумированного наноструктурированного порошка частиц диатомита, при этом все слои соединены полиуретановым клеем по всем поверхностям.