| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 99041 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК E04F13/077 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 08.11.2010 - нет данных |

| (21), (22) Заявка: 2010120159/03, 19.05.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 19.05.2010 (46) Опубликовано: 10.11.2010 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Селяев Владимир Павлович (RU), Травуш Владимир Ильич (RU), Осипов Анатолий Константинович (RU), Маштаев Олег Геннадьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СТЕНОВАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ПАНЕЛЬ

Формула полезной модели

Стеновая многослойная панель, включающая два поверхностных слоя, выполненных из металлических листов, между которыми размещены внутренние теплоизоляционные слои, уложенные послойно в ряды с перевязкой швов предпочтительно в соседних слоях таким образом, что один теплоизоляционный слой смещен относительно другого на расстояние не менее толщины слоя, но не более 1/2 горизонтального размера одного слоя, отличающаяся тем, что между металлическими листами и теплоизоляционными слоями размещены защитные слои, выполненные из пенополиуретана, жестко скрепленные с металлическими листами замковым видом типа «шип-паз», при этом теплоизоляционные слои выполнены из вакуумированных наноструктурированных теплоизоляционных плит, скрепленных между собой клеящей композицией

.